Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначення стандарту)

Професія - Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

Код - 7212

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

## Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ  Міністерства освіти  і науки  України

від 28.10.2013 № 1500

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначення стандарту)

Професія - Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Код - 7212

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 2-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання  на  2 розряд складає 753 години, на 3 розряд – 332 години, на 4 розряд – 300 годин, на 5 розряд – 258 годин, на 6 розряд – 207 годин.

У ПТНЗ  другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» (Випуск 42, “Оброблення металу”, Частина 2, “Робітники”, Книга 1 “Зварювання металу”, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом  Міністерства промислової політики України  від 20.12.2001р. № 236), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить  вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначений стандарт)

Професія - Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Код — 7212

Кваліфікація — 2 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія—  7212 Електрозварник на автоматичних та

напівавтоматичних машинах

2. Кваліфікація – 2 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

принцип дії електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує; основні відомості про джерела живлення, які застосовує; види зварних з’єднань і швів; типи обробок і позначень зварних швів на кресленнях; правила підготовки металу до зварювання; основні  властивості  електродного дроту, який застосовує, флюсу, захисного газу та металів і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; основні знання про автоматичне і механізоване зварювання; причини виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.

Повинен уміти:

виконувати автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей; виконувати роботи з обслуговування установок для автоматичного електрошлакового зварювання та автоматів спеціальних конструкцій під час зварювання конструкцій під керівництвом електрозварника вищої кваліфікації; прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях напівавтоматами; готувати метал до зварювання; наплавляти дефекти деталей і відливок; зачищати деталі і вироби під автоматичне і механізоване зварювання; установлювати деталі та вироби в пристрої; заправляти електродні дроти; читати прості креслення.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно- технічної  освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів

7. Специфічні вимоги :

Вік : по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 2 розряд

Загальний фонд навчального часу  - 770 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабо-раторно-прак-тичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 79 | 6 |
| 1.1. | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 | 6 |
| 1.4. | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5. | Резерв часу | 20 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 260 | 26 |
| 2.1 | Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання | 152 | 18 |
| 2.2 | Допуски і технічні вимірювання | 10 |  |
| 2.3 | Матеріалознавство | 17 | 2 |
| 2.4 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.5 | Електротехніка | 34 | 6 |
| 2.6 | Читання креслень | 17 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 408 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 198 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 210 |  |
| 4. | Консультації | 17 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або про-міжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 6 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 753 | 32 |

Перелік кабінетів та лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

2 розряду

- Кабінети:

- Обладнання і технологія автоматичного та механізованого  дугового зварювання;

- Матеріалознавства;

- Охорони праці;

- Електротехніки;

- Читання креслень;

- Інформаційних технологій

- Лабораторії:

- Обладнання електричного зварювання  плавленням.

- Майстерня:

Відділення механізованого дугового зварювання

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ О с н о в и   п р а в о в и х    з н а н ь “

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4. | Господарство і право | 1 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| Всього годин : | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

##### Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

" О с н о в и   г а л у з е в о ї   е к о н о м і к и

і    п і д п р и є м н и ц т в а "

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет, завдання галузевої економіки. Основні поняття | 2 |  |
| 2. | Галузева структура промисловості України | 2 |  |
| 3. | Інфраструктура ринку | 1 |  |
| 4. | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі | 1 |  |
| 5. | Організація виробництва на підприємствах промисловості | 2 |  |
| 6. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 2 |  |
| 7. | Кадри підприємства | 2 |  |
| 8. | Поняття собівартості, прибутку, рентабельності виробництва, продукції | 2 |  |
| 9. | Продуктивність праці | 1 |  |
| 10 | Організація оплати праці | 2 |  |
| Всього годин : | 17 |  |

Тема 1. Предмет, завдання галузевої економіки. Основні поняття

Мета вивчення курсу. Поняття «економіка», «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «ринок». Типи економічних систем. Розвиток економічної думки в Україні.

Тема 2. Галузева структура промисловості України

Галузева структура економіки та показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

Тема 3. Інфраструктура ринку

Сутність, функції, основні структурні елементи інфраструктури ринку. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури ринку в Україні

Тема 4. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва і мотивація праці.

Тема 5. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 6. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 7. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу  підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.

Тема 8. Поняття собівартості, прибутку, рентабельності виробництва, продукції

Визначення понять. Структура собівартості, шляхи зниження собівартості. Прибуток, функції та види прибутку.  Показники рентабельності виробництва, продукції.

Тема 9. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці, її обчислення.

Тема 10. Організація оплати праці

Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ І н ф о р м а ц і й н і    т е х н о л о г і ї ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 2 |  |
| 2. | Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології | 5 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 10 | 4 |
| Всього годин : | 17 | 6 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

- Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

1.  Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2. Створення публікації «Інновації в професії».

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ П р а в и л а   д о р о ж н ь о г о   р у х у ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни та визначення

Первинний  інструктаж  з охорони  праці  в  кабінеті “Правила  дорожнього руху”.

Закон  України  «Про  дорожній  рух».  Правила  дорожнього  руху  як  правова  основа  дорожнього  руху,  що  має  за  мету  створення  безпечних  умов  для  його  учасників.

Закон  України  «Про  дорожній  рух» про порядок вивчення різними групами населення Правил дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна  структура  і  основні  вимоги  Правил  дорожнього  руху.

Порядок уведення обмежень, інструкцій та інших нормативних актів до вимог Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.

Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Рух дорогою організованих груп людей.

Особливості руху організованих груп дітей.

Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Права й обов’язки пасажирів у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Тема 3.  Вимоги   до   водіїв   мопедів,   велосипедів, осіб,   які   керують    гужовим  транспортом,  і  погоничів  тварин

Віковий    ценз   і   вимоги   до  водіїв  велосипедів,  мопедів,  гужового транспорту   та  погоничів  тварин.  Технічний  стан  та  обладнання  вказаних  транспортних  засобів.

Розміщення    транспортних    засобів    на    проїзній    частині.  Правила    користування  велосипедною    доріжкою.  Випадки,  коли  рух  указаних    транспортних  засобів   і   прогін  тварин  забороняється.

Небезпечні   наслідки   порушення   вимог    до   руху   велосипедів,  мопедів,  гужового  транспорту  і  прогону  тварин.

# Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні  знаки  та  їх  значення  в  загальній   системі  організації  дорожнього  руху,  їх  класифікація.

Дорожня розмітка та  її  значення  в  загальній   системі  організації  дорожнього  руху,   класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника:

- руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми;

- права рука витягнута вперед;

- рука піднята вгору;

- інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника перед сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту. Рух у кілька рядів. Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху,  дистанція та інтервал.

Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які  впливають на величину гальмового шляху.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

### Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії фактора, який травмує, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ О б л а д н а н н я  і  т е х  н о л о г і я   а в т о м а т и ч н о г о  т а

м е х а н і з о в а н о г о   д у г о в о г о  з в а р ю в а н н я ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Значення зварювального виробництва | 2 |  |
| 2. | Основи теорії зварювання | 10 | 2 |
| 3. | Будова і обслуговування джерел живлення зварювальної дуги | 18 | 4 |
| 4. | Будова і обслуговування зварювальних автоматичних та напівавтоматичних машин | 32 | 4 |
| 5. | Зварювальні з’єднання і шви | 24 | 2 |
| 6. | Зварювальні матеріали | 16 | 2 |
| 7. | Деформації і напруження при зварюванні | 5 |  |
| 8. | Технологія автоматичного і механізованого зварювання | 45 | 4 |
| Всього годин: | 152 | 18 |

Тема 1. Значення зварювального виробництва

Роль зварювання і його переваги перед іншими видами з’єднання металів.

Вклад вчених в розвиток зварювального виробництва. Значення вітчизняної науки в розвитку і досягненнях зварювальної техніки.

Вимоги до рівня кваліфікації робітників, що ставляться на сучасному етапі розвитку техніки і технології.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою навчання за професією.

Трудова і технологічна дисципліна робітника, культура праці.

Тема 2. Основи теорії зварювання

Визначення зварювання як технологічного процесу. Класифікація видів зварювання. Зварювання плавленням: дугове, газове, електрошлакове та ін. Зварювання тиском: контактне, газопресове, тертям, холодне та ін. Загальна характеристика кожного виду зварювання.

Зварювальна дуга, її властивості. Поняття про електричну зварювальну дугу, її будову, властивості. Умови, що необхідні для виникнення і підтримання дуги. Довжина дуги і напруга на ній.

Будова зварювальної дуги постійного струму. Пряма і зворотна полярність. Розподіл температур і тепла в зонах дуги.

Зварювальна дуга змінного струму і умови її горіння. Процеси плавлення і переносу металу в дузі (крапельний,струменевий). Особливості горіння дуги під шаром флюсу і в середовищі захисних газів. Втрати металу на чад і розбризкування.

Лабораторно-практична робота

- Визначення продуктивності процесу зварювання шляхом аналізу основних показників зварювальної дуги.

Тема 3. Будова і обслуговування джерел живлення зварювальної дуги

Загальні вимоги до обладнання зварювального поста. Основні види постів.

Класифікація джерел живлення зварювальної дуги і вимог, що ставляться до них. Динамічні властивості джерел живлення, режим їх роботи. Величина номінального струму джерел живлення. Зовнішня вольт-амперна характеристика, види характеристик.

Зварювальні трансформатори. Будова типового зварювального трансформатора. Паспортні дані і технічні характеристики.

Трансформатори для механізованого та автоматичного зварювання. Паспортні дані і технічна характеристика.

Трансформатори для електрошлакового зварювання.

Правила обслуговування зварювальних трансформаторів.

Зварювальні випрямлячі. Класифікація випрямлячів, їх будова, паспортні дані. Способи регулювання зварювального струму. Принцип дії.

Випрямлячі для механізованого зварювання у захисних газах.

Правила обслуговування зварювальних випрямлячів.

Зварювальні перетворювачі, їх класифікація, будова, паспортні дані і технічні характеристики. Способи регулювання зварювального струму. Зварювальні перетворювачі для механізованого зварювання. Порядок обслуговування зварювальних перетворювачів.

Універсальні генератори.

Лабораторно-практичні роботи

- Вивчення будови і правил обслуговування зварювального випрямляча для механізованого зварювання.

- Зняття зовнішньої вольт-амперної характеристики зварювального випрямляча.

Тема 4. Будова і обслуговування зварювальних автоматичних та напівавтоматичних машин

Типові вузли зварювальних автоматичних та напівавтоматичних машин. Конструкція подавального механізму. Подавальні і приймальні ролики, правильні механізми. Касети для електродного дроту. Призначення і будова вказаних механізмів. Методи зачищення електродного дроту і пристрої, що використовуються з цією метою.

Газова апаратура, що використовується в автоматичних та напівавтоматичних машинах для зварювання в захисних газах. Будова запірних вентилів. Газові редуктори і манометри, їх призначення і будова. Фарбування редукторів. Підігрівачі і передредукторні осушувачі, їх призначення і будова. Витратоміри (ротаметри), градуювання шкали ротаметрів і визначення витрат різних газів. Електромагнітні газові клапани. Шланги і з’єднувальні ніпелі. Флюсова апаратура, що використовується в автоматичних машинах для зварювання під флюсом, флюсові бункери, осипні патрубки, флюсові патрубки, флюсові заслінки. Пристрій для просіювання флюсу. Конструкції флюсоапаратів для пневматичного подавання і відсмоктування флюсу.

Автоматичні машини для зварювання в захисних газах і під флюсом. Будова автоматичних машин, їх паспортні дані і технічні характеристики. Конструктивні особливості окремих вузлів автоматичних машин. Особливості, будова автоматичних машин для електрошлакового зварювання.

Загальні принципи підбору і встановлення режиму зварювання на автоматичних машинах. Техніка налагодження системи захисного газу і охолоджувальної води. Регулювання витрат захисного газу і флюсу. Порядок встановлення режиму зварювання за технологічними картами. Умови коригування режиму за показниками електровимірювальних приладів.

Обслуговування автоматичних та напівавтоматичних машин для зварювання в захисних газах і під флюсом. Можливі несправності і способи їх усунення.

Лабораторно-практична робота

1. Газова апаратура для зварювання в середовищі СО2.

Тема 5. Зварювальні з’єднання і шви

Зварювальні з’єднання і шви. Визначення понять: зварне з’єднання, зварний шов, крайки. Типи зварних швів за видом з’єднань: стикові, кутові. Типи зварних швів за формою підготовлених крайок: з відсортуванням крайок, без скосу крайок, з одностороннім і двостороннім скосом крайок та ін. Типи зварних швів  залежно від їх розташування в просторі: нижні, вертикальні, горизонтальні на вертикальній площині, стельові. Державні стандарти на основні типи і конструктивні елементи швів зварних з’єднань.

Лабораторно-практична робота

1. Визначення основних параметрів зварного шва  залежно від умов зварювання.

Тема 6. Зварювальні матеріали

Зварювальний дріт. Призначення зварювального дроту і вимоги до нього. Державні стандарти на сталевий зварювальний дріт. Наплавочний, порошковий і самозахисний дріт. Система маркування дроту. Діаметри застосовуваного дроту. Правила упакування, транспортування і зберігання дроту.

Захисні гази: загальні відомості, класифікація, властивості. Інертні гази: аргон, гелій. Активні гази: вуглекислий газ, кисень, азот; їх властивості і сфера застосування. Суміші захисних газів. Фарбування балонів для різних газів. Тиск газів у балонах. Визначення кількості газу в балоні. Транспортування і зберігання балонів із захисними газами.

Правила безпечної роботи з балонами.

Флюси: призначення, класифікація. Державні стандарти на флюси. Марки флюсів і їх призначення. Стислі відомості про виробництво флюсів.

Правила упакування, транспортування, зберігання флюсів. Умови їх повторного використання.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення впливу хімічного складу електродного дроту на стабільність горіння дуги.

Тема 7. Деформації і напруження при зварюванні

Природа виникнення деформацій, їх причини.

Деформації часові та ті, що залишаються.

Напруження, природа виникнення напружень.

Тема 8. Технологія автоматичного і механізованого зварювання

Очищення поверхні металу перед зварюванням, його значення для якості зварювання, методи очищення. Техніка зачищення швів після зварювання. Складання з’єднань під зварювання і вимоги, що ставляться до складання. Вплив зазору, кута скосу, притуплення і перевищування крайок на якість зварного шва. Значення правильності постановки прихватки під час складання під зварювання. Рекомендовані розміри прихваток.

Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань.

Технологічні особливості автоматичного і механізованого зварювання вуглецевих сталей в захисних газах і під флюсом. Способи виконання двосторонніх стикових швів. Технологічні заходи запобігання витіканню рідкого металу в зазори. Технологія автоматичного і механізованого зварювання односторонніх стикових швів. Конструкція типових флюсових подушок і підкладок. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і напусткових з’єднань. Розрахунок і вибір режимів зварювання. Вплив режимів зварювання на розміри і форми шва.

Особливості автоматичного зварювання порошковим і самозахисним дротом. Роль порошку в захисті розплавленого металу від кисню і азоту повітря. Зварювання порошковим дротом в захисних газах і під флюсом. Використання порошкових дротів з внутрішнім захистом для зварювання відкритою дугою.

Основні положення правил охорони праці при виконанні робіт із зварювання і наплавлення.

Лабораторно-практичні роботи

- Вивчення зразків зварних з’єднань з різними дефектами.

- Визначення основних параметрів режиму зварювання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Допуски і технічні вимірювання”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття про взаємозамінність. Основні поняття про розміри | 3 |  |
| 2. | Відхилення форми та розташування поверхонь. Шорсткість | 3 |  |
| 3. | Основи технічних вимірювань | 2 |  |
| 4. | Засоби вимірювання | 2 |  |
| Всього годин : | 10 |  |

Тема 1. Основні поняття про взаємозамінність. Основні поняття про розміри

Основні поняття про взаємозамінність. Поняття по неминучі похибки під час складання виробів на виробництві. Номінальний розмір. Похибки розміру. Дійсний розмір. Граничні розміри. Граничні відхилення. Дійсне відхилення. Допуск розміру.

Поняття про систему допусків і посадок.

Система отвору і вала. Квалітети (стандарти). Класи точності.

Тема 2. Відхилення форми та розташування поверхонь. Шорсткість

Позначення на кресленні графічних відхилень форми і розташування поверхонь за стандартом “Допуски, форми і розташування поверхонь. Зазначення на кресленнях”.

Поняття про способи контролю відхилень форми і розташування поверхонь.

Шорсткість поверхні. Позначення шорсткості поверхні за Державними стандартами.

Тема 3. Основи технічних вимірювань

Поняття про метрологію як науку для вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності вимірювання. Методи вимірювання: безпосередня оцінка і порівняння з виміром; вимірювання пряме і посереднє, контактне і безконтактне.

Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів: ціна поділу, границі показань шкали, границі вимірювання. Похибки вимірювань.

Тема 4. Засоби вимірювання

Міри. Калібри для перевірки довжин, висот уступів. Штангенінструменти: штангенциркуль, штангенглибиномір, штангенрейсмус.Засоби вимірювання кутів: кутники, кутові міри (плитки), кутоміри   з ноніусом.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Матеріалознавство”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Матеріалознавство як предмет | 1 |  |
| 2. | Метали та сплави, їх властивості, методи випробувань | 7 | 2 |
| 3. | Залізовуглецеві сплави | 6 |  |
| 4. | Допоміжні матеріали | 3 |  |
| Всього годин : | 17 | 2 |

Тема 1. Матеріалознавство як предмет

Завдання предмету. Його зміст та роль у формуванні професійних знань.

Відомості з історії розвитку матеріалознавства.

Тема 2. Метали та сплави, їх властивості, методи випробувань

Види і будова металів. Чорні і кольорові метали. Поняття “чистий метал” і “сплав”. Кристалічні і аморфні тіла. Поняття про кристалічну будову металів і їх сплавів.

Кристалізація металів. Сплави – хімічні з’єднання, твердий розчин, механічна суміш.

Короткі відомості про методи вивчення структури сплавів. Макроскопічний і мікроскопічний методи дослідження.

Властивості металів. Фізичні властивості: колір, густина, плавлення, теплопровідність, теплове поширення, теплоємність, електропровідність, електроопір, магнітні властивості.

Хімічні властивості: окисність, кислотостійкість, жаростійкість, корозійна стійкість.

Механічна властивість: міцність, межа міцності; твердість і метод її визначення; пластичність, пружність, ударна  в’язкість.

Приклади проявлення механічних властивостей в зварювальному виробництві.

Технологічні властивості і обробка різанням, ковкість, рідиннотекучість.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей і чавунів.

Тема 3. Залізовуглецеві сплави

Чавуни. Визначення чавуна. Вихідні матеріали для його отримання.

Класифікація чавунів, їх механічні властивості, маркування сфери використання.

Сталі. Визначення сталі. Виробництво сталі у конверторах, сучасні способи отримання сталі. Класифікація сталей.

Вуглецеві сталі; класифікація за складом і призначенням. Вплив вуглецю і домішок на властивості сталі. Конструкційні сталі; їх властивості, призначення. Маркування вуглецевих сталей, сфера їх використання.

Тема 4. Допоміжні матеріали

Мастильні матеріали. Поняття про тертя.

Органічні, мінеральні і комбіновані мастильні матеріали.

Прокладні і ущільнюючі матеріали.

Електроізоляційні матеріали.

Корозія металів. Види корозії. Способи захисту від корозії.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Охорона праці”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи охорони праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 10 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
| Всього годин : | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст  поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо  вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Кодекс України про адміністративні правопорушення, порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних,організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, створення ефективних засобів захисту працівників.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, лікувально-профілактичні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Фізіологічна і психологічна основи трудового процесу (безумовні і умовні рефлекси, іх вплив на безпеку праці). Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (сприйняття, почуття, уважність, пам’ять, уявлення, емоції, втомленість, монотонність) та їх вплив на безпеку праці.

Загальні питання безпеки праці (умови праці, працездатність, безпека, безпека праці). Основні шкідливі та небезпечні виробничі чинники під час роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах та їх характеристика (виробничий пил, вміст аерозолей, випромінювання зварювальної дуги в оптичному діапазоні (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне випромінювання), ультразвук, шум, небезпечний рівень напруження в електричному ланцюзі, фізичні, нервово-психічні  перевантаження) та їх вплив на організм людини.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (ознайомлення з наряд-допуском на роботи з підвищеною небезпекою).

Умови допуску до самостійної роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійний добір, медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань  охорони праці).

Зони небезпеки та їх огородження. Засоби захисту: об’єктивні, суб’єктивні, огороджуючі пристрої (стаціонарні, відкидні, знімні, переносні).

Світлова та звукова сигналізації (аварійні, інформаційні, запобіжні).

Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки (заборонні, попереджувальні, приписувальні, вказівні знаки).

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (засоби колективного та індивідуального захисту). Спецодяг, спецвзуття та індивідуальні засоби захисту електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, вимоги до них; правила користування.

Мікроклімат виробничих приміщень: робоча зона, робоче місце електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах; оптимальні мікрокліматичні умови.

Основні види виробничого травматизму електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ураження електричним струмом, травми очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження).

Вимоги до організації робочого місця електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (зварювальні пости: стаціонарні, пересувні). Правила догляду за обладнанням, устаткуванням та інструментом; їх безпечна експлуатація.

Ознайомлення з типовою інструкцією, щодо безпеки праці, умовами та прийомами безпечної роботи під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах(заходи безпеки при проведенні електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах: перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях).

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спец-автомашини, авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони у галузі.

Вимоги пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (дії зварника при виникненні пожежі на робочому місці). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз найвідоміших промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і наслідків аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об’єкта.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією слюсаря -складальника.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го

року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Електротехніка”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні поняття про електричне коло | 3 |  |
| 2. | Електричні кола постійного струму | 6 | 2 |
| 3. | Магнітне коло | 2 |  |
| 4. | Електричні кола змінного струму | 7 | 2 |
| 5. | Основні поняття про електротехнічні перетворювачі | 1 |  |
| 6. | Електронні прилади і пристрої | 3 |  |
| 7. | Електричні вимірювання | 3 |  |
| 8. | Трансформатори | 5 | 2 |
| 9. | Електричні машини | 4 |  |
| Всього годин : | 34 | 6 |

Тема 1. Основні поняття про електричне коло

Визначення електричного кола. Джерела і споживачі електричної енергії. Елементи електричного кола. Ланки, відгалудження і контур кола. Схематичне зображення електричного кола. Визначення і позначення елементів електричних схем; види їх з'єднань.

Тема 2. Електричні кола постійного струму		араметри кіл постійного струму. Резистори в колі постійного струму їх вольт-амперні характеристики. Типи резисторів і способи їх з'єднань. Розрахунок простого кола постійного струму (з одним джерелом струму).

Перетворення кіл з різними видами з'єднань елементів. Міст  постійного струму. Поняття про загальний розрахунок складного кола постійного струму.  Рівняння балансу потужностей.

Лабораторна робота

- Дослідження електричних кіл з паралельним і змішаним з'єднанням резисторів.

Тема 3. Магнітне коло

Класифікація магнітних кіл. Елементи магнітного кола (джерела магнітного кола, магнітопровід). Характеристики елементів магнітного кола. Аналогія між електричними і магнітними колами.

Тема 4. Електричні кола змінного струму

Кола змінного струму. Активний і реактивний опір. Послідовне і паралельне з'єднання активних та реактивних опорів. Поняття про повний опір і провідність. Резонанс напруг і струмів в колі змінного струму. Векторні діаграми, частотні і енергетичні характеристики.

Активна, реактивна і повна потужність в колі змінного струму. Коефіцієнт потужності і способи його підвищення. Міст змінного струму.

Трифазні електричні кола. Загальні поняття і визначення. Одержання струмів і напруг в трифазній системі; їх векторні діаграми. З'єднання обмоток зіркою і трикутником.

Лабораторна робота

- Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 5. Основні поняття про електротехнічні перетворювачі

Електротехнічні пристрої як перетворювачі електричної енергії в теплову, хімічну, світлову і механічну.

Тема 6. Електронні прилади і пристрої

Іонізація газу й електричний розряд, поняття про електричну дугу. Призначення і класифікація електронних приладів і пристроїв. Основні способи керування електричними явищами у вакуумі, газах і твердих тілах. Принцип дії і області застосування електровакуумних та іонних (газорозрядних) приладів.

Тема 7. Електричні вимірювання

Основні поняття про електричні вимірювання. Види і методи електричних вимірювань. Похибка вимірювання, класи точності. Класифікація електровимірювальних приладів.

Тема 8. Трансформатори

Призначення, будова і принцип дії трансформаторів, їх основні параметри (коефіцієнт трансформації, коефіцієнт потужності, коефіцієнт корисної дії).

Поняття про трифазні трансформатори. Зварювальні трансформатори.

Лабораторна робота

- Вимірювання електричних параметрів однофазного трансформатора та розрахунок коефіцієнта трансформації .

Тема 9. Електричні машини

Перетворення електричної і механічної енергії в електричних машинах, принцип зворотності. Види електричних машин. Будова і принцип дії машин змінного струму. Асинхронні електродвигуни з короткозамкненим та фазним  ротором.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Читання креслень”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій | 4 |  |
| 2. | Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення | 4 |  |
| 3. | Читання зображення деталей. Його послідовність | 5 |  |
| 4. | Складальне креслення, його призначення | 4 |  |
| Всього годин : | 17 |  |

Тема 1. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій

Елементи геометрії в контурах плоских деталей. Прийоми геометричних побудов в кресленні і під час розмічання.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що використовується в техніці і на виробництві. Комплексне креслення.

Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізів. Читання креслень деталей, що виготовляються на даному підприємстві.

Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення

Поняття про перерізи. Правила позначення перерізів. Графічне позначення матеріалів в перерізах.

Поняття про розрізи. Місцеві розрізи, їх призначення. З’єднання половини виду і половини розрізу.

Тема 3. Читання зображень деталей. Його послідовність

Читання зображень деталей; розташування їх на кресленні.

Читання умовностей і спрощень, що використовуються при кресленні деталей для скорочення кількості зображень.

Читання розмірів на кресленнях.

Позначення допусків на кресленнях. Позначення ухилу.

Читання креслень та технічних вимог до них. Зазначення на кресленнях допусків розташування поверхонь та їх читання.

Тема 4. Складальне креслення, його призначення

Послідовність читання складальних креслень. Умовності і спрощення зображень на складальних кресленнях.

Зображення  нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних і клейових).

Розміри на складальних кресленнях.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія  — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 2 розряд

| № з/п | Р о з д і л . Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| I. Виробниче навчання |  |
| 1.1. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки | 6 |
| 1.2. | Підготовка металу до зварювання | 18 |
| 1.3. | Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та механізованого зварювання під шаром флюсу | 18 |
| 1.4. | Автоматичне та механізоване зварювання під шаром флюсу | 48 |
| 1.5. | Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та механізованого зварювання в середовищі захисних газів із порошковим та самозахисним дротом | 18 |
| 1.6. | Автоматичне та механізоване зварювання в захисних газах порошковим та самозахисним дротом | 54 |
| 1.7. | Автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей та конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей | 36 |
|  | Всього годин : | 198 |
| II. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці | 7 |
| 2.2. | Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора) електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 203 |
|  | Всього годин : | 210 |
|  | Разом : | 408 |

# I. В И Р О Б Н И Ч Е    Н А В Ч А Н Н Я

Тема 1.1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання і виробничого процесу. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі в майстернях (електричний струм; світлове випромінювання, підвищена температура дуги, падіння, гострі деталі і т.п.).

Охорона праці при переміщенні вантажів.

Причини травматизму, види травм. Заходи щодо попередження травматизму.

Пожежна безпека, причини виникнення пожеж в навчальних майстернях. Попередження пожеж. Правила поведінки при пожежі, порядок виклику пожежної команди. Використання первинних засобів пожежегасіння. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації.

Основні правила та норми електробезпеки. Правила використання електроінструменту, заземлення електроустановок, відключення електромереж. Можлива дія електричного струму, технічні засоби та методи захисту, знаки, написи безпеки.

Надання першої долікарської допомоги потерпілим.

Тема 1.2. Підготовка металу до зварювання

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

виправлення, рубання, гнуття, різання ножівкою, обпилювання;

розмічання за допомогою метра, циркуля і за шаблоном;

розробка країв під кутом 150, 300, 450;

вирубування і розчищання зубилом тріщин з попереднім за свердлюванням їх кінців;

зачищення країв після кисневого різання;

очищення поверхні металу від іржі і бруду;

вирубування ділянок недоброякісного шва для подальшого зварювання;

складання деталей до зварювання з забезпеченням рівномірного зазору з’єднання;

робота з пневмоінструментом.

###### Тема  1.3. Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та

механізованого зварювання під шаром флюсу

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Обслуговування автоматів для зварювання під флюсом:

намотування електродного дроту в касети;

встановлення касет;

заправлення дроту в подавальні ролики;

засипання флюсу;

підготовка і перевірка роботи флюсової апаратури;

керування подаванням електродного дроту і рухом автомата без вмикання зварювального струму;

вмикання і вимикання автомата;

регулювання вилітання електродного дроту;

заправлення електродного дроту в подавальні ролики, гнучкий шланг і тримач;

просіювання та засипання флюсу в воронку;

перевірка подавання електродного дроту і флюсу з воронки в зону зварювання без вмикання зварного струму;

підмикання заземлення, приєднання зварювальних проводів до автоматичних та напівавтоматичних машин;

регулювання сили зварювального струму вручну та дистанційно;

перевірка примусового повітряного охолодження джерел живлення, напрямку обертання вентиляторів;

перевірка стану ізоляції струмовідних приводів;

контроль правильності заземлення зварювального устаткування;

вмикання і вимикання автоматів та напівавтоматів;

наплавлення окремих валиків на пластини, налагодженими автоматами та напівавтоматами;

оббивання шлаку, прибирання флюсу.

###### Тема  1.4. Автоматичне та механізоване зварювання під шаром флюсу

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

встановлення вибраного режиму зварювання, регулювання швидкості переміщення автомата (тримача) і швидкості подачі електродного дроту, регулювання кута нахилу головки (тримача);

установка і перевірка правильності установки направляючих;

перевірка точності переміщення зварювальної проволоки по вісі шва;

наплавка валиків на пластини;

зварювання прямолінійних стикових швів в один шар;

зварювання пластин із скосом і без скосу кромок;

зварювання кутових швів;

зварювання прямолінійних швів з самостійним виробом та установкою режимів зварювання;

зварювання стикових, кутових, таврових та напускних з’єднань в нижньому та нахиленому положеннях;

перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та вимірами;

підварка дефектних місць та повторний контроль якості зварювання.

###### Тема  1.5. Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та механізованого зварювання в середовищі захисних газів із порошковим та самозахисним дротом

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Ослуговування автоматів для зварювання в захисних газах:

Регулювання щільності підтискування ковзного контакту струмопровідних мундштуків, перевірка надійності електричних з’єднань з автоматом;

приєднання балонів з захисним газом, продування газової системи, регулювання тиску і витрат захисного газу;

керування подаванням електродного дроту і рухом автомата та напівавтомата без вмикання зварювального струму;

наплавлення окремих валиків на пластини при встановленому режимі налагодженими автоматами та напівавтоматами.

###### Тема  1.6. Автоматичне та механізоване зварювання в захисних газах порошковим та самозахисним дротом

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

підготовка автоматів та напівавтоматів до роботи: підготовка балонів з захисним газом, приєднання редукторів, приладів осушування та підігрівання газів, подача захисного газу в зону зварювання, регулювання тиску газу;

регулювання швидкості переміщення та подачі електродного дроту;

зварювання прямолінійних швів налагодженими зварювальними автоматами та напівавтоматами;

наплавка валиків на пластини по прямій та по кривій;

багатошовна наплавка;

зварювання прямолінійних стикових та кутових швів;

зварювання прямолінійних швів з самостійним вибором і установкою режимів зварювання;

перевірка якості зварювання за зовнішнім виглядом.

Тема  1.7. Автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів,  деталей та конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

складання для зварювання стикових, кутових, таврових і напусткових з’єднань без скосу і зі скосом крайок: перевірка кута скосу крайок, величини притуплення, дотримання необхідних зазорів під час складання, встановлення прокладок, підтискання флюсових або інших пристроїв, які запобігають протіканню рідкого металу в зазори;

складання в пристроях, встановлення і фіксація в пристроях;

перевірка точності складання.

зварювання простих конструкцій (наприклад: відкритих та закритих резервуарів для води з простими стінками, різних коробочок і т.д.): складання, вибір і встановлення режимів зварювання та порядок накладання швів;

виявлення причин дефектів зварних швів, усунення дефектів.

### ІІ.  В И Р О Б Н И Ч А    П Р А К Т И К А

Тема  2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці	Інструктаж з охорони праці в цехах підприємства.

Ознайомлення з підприємством, основними і допоміжними цехами.

Ознайомлення з технологічними процесами, устаткуванням, продукцією.

Тема  2.2. Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора) електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних                       машинах 2-го розряду

Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника) електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожниж навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в уствновленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

(код, назва професії)

Кваліфікація_______ 2 розряд________________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Принцип дії, правила експлуатації і обслуговування електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує.

- Терміни та визначення, що застосовуються в технологічних інструкціях їз зварювання.

- Типи зварних з’єднань та швів і їх параметри.

- Типи розбирань і позначень зварних швів на кресленнях.

- Вимоги до підготовки металу до зварювання.

- Основні  властивості  матеріалів, які застосовує при зварюванні.

- Природу виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.

- Положення правил охорони праці при виконанні зварювальних робіт.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей.

- Виконувати роботи з обслуговування установок для автоматичного електрошлакового зварювання та автоматів спеціальних конструкцій під час зварювання під керівництвом електрозварника більш високої кваліфікації.

- Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях напівавтоматами.

- Готувати метал для зварювання.

- Зачищати деталі і вироби під автоматичне і механізоване зварювання.

- Заправляти електродні дроти.

- Дотримуватись вимог нормативних документів щодо охорони праці.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід-ного користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Напівавтомат для дугового зварювання під шаром флюсу |  | 4 |  |
| 2 | Напівавтомат для дугового зварювання в захисних газах |  | 8 |  |
| 3 | Зварювальний автомат для електрошлакового зварювання |  | 1 |  |
| 4 | Зварювальний самохідний автомат тракторного типу |  | 2 |  |
| 5 | Підвісний самохідний зварювальний автомат |  | 2 |  |
| 6 | Зварювальна головка |  | 1 |  |
| 7 | Шліфувально-обдирочний верстат |  | 1 |  |
| 8 | Балони сталеві середнього об’єму для газів (вуглекислого) |  | 8 |  |
| 9 | Візок для балонів |  | 1 |  |
| 10 | Редуктор для вуглекислого газу з витратоміром і підігрівачем |  | 8 |  |
| 11 | Електропіч опору, лабораторна, для сушки флюсу |  | 1 |  |
| 12 | Обмежувач напруги не робочого ходу |  | 15 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1 | Машина пневматична ручна, шліфувальна |  | 2 |  |
| 2 | Засоби захисту зварника: щиток окуляри світлофільтри | 15 15 15 |  |  |
| 3 | Молоток рубильний пневматичний, з віброзахистом |  | 5 |  |
| 4 | Щітка пневматична ручна, кутова |  | 2 |  |
| 5 | Шаблони контролю зварних швів (набір) | 15 |  |  |
| 6 | Лупа оптична (збільшення до 10 разів) | 15 |  |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1 | Витяжна установка |  | 1 |  |
| 2 | Приточна установка |  | 1 |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1 | Стіл зварника неповоротний | 15 | 1 |  |
| 2 | Стілець гвинтовий | 15 | 1 |  |
| 3 | Шкаф металевий для зберігання інструменту та учбових робіт |  | 1 |  |
| 4 | Стелажі для заготовок та виконаних робіт |  | 2 |  |
| 5 | Ящик секційний металевий для зберігання флюсів різних марок |  | 3 |  |
| 6 | Щітка металева для зачистки зварних швів | 15 |  |  |
| 7 | Климок діелектричний гумовий | 15 |  |  |
| 8 | Аптечка першої медичної допомоги |  | 2 |  |
| 9 | Вогнегасник |  | 2 |  |
| 10 | Ящик з піском |  | 2 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначення стандарту)

Професія - Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних

машинах

Код — 7212

Кваліфікація — 3 розряд

Видання офіційне

Київ

2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та

напівавтоматичних машинах

2. Кваліфікація – 3 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує; властивості і призначення зварювальних матеріалів; основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації в виробах, які зварює, і заходи їх запобігання; установлення режимів зварювання за заданими параметрами.

Повинен уміти:

виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей; наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли; виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання; обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно- технічної  освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 2-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 2- го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів

7. Специфічні вимоги :

Вік : по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

### ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 3 розряд

Загальний фонд навчального часу — 338 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 34 | 3 |
| 1.1 | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4 | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 80 | 5 |
| 2.1. | Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання | 35 | 4 |
| 2.2 | Матеріалознавство | 10 | 1 |
| 2.3 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4 | Електротехніка | 11 |  |
| 2.5 | Читання креслень | 9 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 212 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання: | 72 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 140 |  |
| 4. | Консультації | 6 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 6 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 332 | 8 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підвищення кваліфікації

кваліфікованих робітників за професією

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

3 розряду

  - Кабінети:

- Оладнання і технології автоматичного та механізованного  дугового зварювання

- Матеріалознавства;

- Охорони праці;

- Електротехніки;

- Читання креслень;

- Інформаційних технологій.

  - Лабораторії:

- Обладнання електричного зварювання  плавленням.

  - Майстерня:

Відділення механізованого дугового зварювання.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 3 |  |
| 2. | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 2 |  |
| 3. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 3 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємства.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських суперечок

Органи, що вирішують господарські суперечки. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.

Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права.

Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття  адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські порушення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 4 |  |
| 2. | Виробнича діяльність підприємницьких структур | 2 |  |
| 3. | Ефективність використання виробничих фондів | 2 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми підприємництва, переваги та недоліки. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.

Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності.

Тема 3. Ефективність використання виробничих фондів

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ І н ф о р м а ц і й н і    т е х н о л о г і ї ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформаційні технології | 2 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин : | 8 | 3 |

Тема 1. Інформаційні технології

Суспільство і інформація, перетворення  інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу - інформатизація.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва. Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. Інформаційна криза і інформаційні ресурси. Особливості  нових інформаційних технологій в галузі.

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій  для автоматизації виробництва.  Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення.

Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

Лабораторно-практична робота:

- Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Лабораторно-практичні роботи:

- Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

- Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії ).

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ О б л а д н а н н я  і   т е х  н о л о г і я   а в т о м а т  и ч н о г о  т а                    д у г о в о г о   з в а р ю в а н н я ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Джерела живлення зварювальної дуги | 5 | 2 |
| 2. | Зварювальні автомати, напівавтомати, плазмотрони і плазмоутворювальні середовища | 7 |  |
| 3. | Технологія автоматичного і механізованого зварювання | 6 |  |
| 4. | Основи металургійних процесів під час зварювання | 2 |  |
| 5. | Деформації і напруги під час зварювання | 2 |  |
| 6. | Автоматичне наплавлення | 7 | 2 |
| 7. | Складально-зварювальні пристрої і механізми | 3 |  |
| 8. | Дефекти і контроль якості зварювання | 3 |  |
| Всього годин : | 35 | 4 |

Тема  1. Джерела живлення зварювальної дуги

Класифікація джерел живлення зварювальної дуги і вимог, що ставляться до них. Поняття про основні характеристики джерел живлення: зовнішня характеристика, напруга  неробочого ходу, тривалість роботи (ТР) або тривалість вмикання (ТВ), границі регулювання зварювального струму, номінальна потужність, струм короткого замикання.

Зварювальні трансформатори. Будова зварювальних трансформаторів. Електромагнітні схеми трансформаторів. Паралельна робота зварювальних трансформаторів. Трансформатори для механізованого зварювання.

Зварювальні випрямлячі. Схема зварювального випрямляча. Принцип роботи випрямлячів. Електромагнітна схема випрямлячів. Багатопостові зварювальні випрямлячі. Інверторні зварювальні випрямлячі: призначення, конструкція; спосіб, регулювання сили зварювального струму, зовнішня характеристика.

Зварювальні перетворювачі. Зовнішні характеристики. Електричні схеми зварювальних перетворювачів. Магнітні схеми перетворювачів. Зовнішні характеристики зварювальних перетворювачів. Способи створення зовнішніх характеристик зварювальних перетворювачів.

Вимоги до джерел живлення установок плазмового зварювання

Лабораторно-практична робота

  - Вивчення будови зварювального випрямляча для механізованого зварювання і зняття зовнішньої характеристики.

Тема 2. Зварювальні автомати, напівавтомати, плазмотрони і плазмоутворювальні середовища

Автомати і напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Будова автоматів і напівавтоматів. Розташування подавальних механізмів напівавтоматів. Конструктивні особливості окремих вузлів автоматів і напівавтоматів. Будова механізмів подавання електродного дроту. Кінематичні схеми подавальних механізмів. Будова ходових механізмів, їх кінематичні схеми. Апаратура газового живлення, принцип її роботи. Флюсова апаратура; принцип роботи.

Зварювальні напівавтомати: підготовка до роботи, конструктивні особливості.

Установки плазмового зварювання,їх налагодження і правила експлуатації.

Особливості будови плазмотронів.

Установки для наплавлення.

Тема  3. Технологія автоматичного і механізованого зварювання

Зварювання в захисних газах. Вплив щільності струму на характер перенесення електродного металу через дуговий проміжок. Вибір режиму зварювання: діаметр електродного дроту, марка електродного дроту, сила зварювального струму, напруга дуги і вилітання електрода. Способи накладання швів в різних просторових положеннях: нижньому, горизонтальному, вертикальному і стельовому відповідно до технологічних параметрів.

Візуальний контроль якості.

Тема  4. Основи металургійних процесів під час зварювання

Металургійні процеси під час зварювання, їх особливості.

Вплив характеру та інтенсивності хімічних реакцій на механічні властивості металу шва. Вплив кисню і азоту на механічні властивості металу шва. Основні реакції, що протікають в зоні зварювання. Окислення металу шва. Взаємодія з азотом. Джерела насичення металу шва шкідливими домішками.

Будова зварного шва. Кристалізація металу шва. Зона термічного впливу під час зварювання сталі. Вплив мікроструктури зони термічного впливу на механічні властивості зварного з’єднання. Механічні властивості металу шва.

Тема 5. Деформація і напруги під час зварювання

Деформації і напруги під час зварювання. Класифікація зварювальних напруг. Зв’язок між деформаціями і напругами під час зварювання. Причини виникнення напруг і деформацій. Механізм виникнення деформацій і напруг під час наплавлення валика на краю смуги.

Заходи боротьби зі зварювальними деформаціями і напругами. Методи запобігання або зменшення залишкових деформацій: зрівноваження деформацій, зворотний вигин, жорстке закріплення.

Тема  6. Автоматичне наплавлення

Загальні відомості про автоматичне наплавлення.

Суть процесу наплавлення. Сфера застосування наплавлення. Види зносу металевих виробів, що працюють в різних умовах.

Залежність зносостійкості виробів від складу і механічних властивостей наплавленого металу.

Сталевий наплавлювальний дріт. Автоматичне наплавлення в захисних газах.

Техніка підготовки поверхонь виробів під наплавлення.

Вимоги до вибору марки наплавлювального дроту. Вибір захисного газу.  Оброблення наплавленого шару.

Лабораторно-практична робота

- Вивчення особливостей наплавлення і визначення твердості наплавленого металу.

Тема  7. Складально-зварювальні пристрої і механізми

Основні елементи складально-зварювальних пристроїв. Поняття базування і фіксування. Класифікація фіксаторів: фіксування за допомогою упорів, пальців, призм, змінних шаблонів та ін.

Тема  8. Дефекти і контроль якості зварювання

Дефекти зварних швів, причини їх утворення. Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми і розміру зварних швів. Наплави, натікання, нерівномірна ширина і висота швів. Підрізи, зміщення шва від осі, незаплавлені кратери, усадні раковини. Зовнішня пористість. Шлакові включення. Тріщини, що виходять на поверхню шва або пришовної зони. Пропалювання. Внутрішні дефекти. Пори, непровари, тріщини – ті, що виходять на поверхню (макро- і мікро). Причини утворення дефектів. Заходи щодо запобігання дефеків.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ М а т е р і а л о з н а в с т в о”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Кристалізація металу | 2 |  |
| 2. | Випробування металу | 2 |  |
| 3. | Чорні і кольорові метали та їх сплави | 6 | 1 |
| Всього годин : | 10 | 1 |

Тема  1. Кристалізація металу

Кристалізація чистого металу. Схема процесу кристалізації.

Основні види кристалічних решіток чистих металів, явище поліморфізму. Поняття про кристалічні зерна. Залежність властивостей металів від величини зерен, їх форми і розташування.

Поняття про сплави: механічна суміш, твердий розчин, хімічне з’єднання; структура і властивості кожного типу сплавів.

Тема  2. Випробування металу

Випробування на твердість. Призначення випробування. Метод Брінеля.  Визначення твердості, умовне позначення твердості.

Метод Роквелла.  Визначення твердості, умовне позначення твердості.

Випробування на ударну в’язкість. Призначення випробування. Будова маятникового копра. Порядок проведення випробувань і визначення ударної в’язкості.

Тема  3. Чорні і кольорові метали та їх сплави

Чавун. Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на властивості чавуну. Білий чавун, його структура, властивості і сфера застосування. Поняття про діаграму залізовуглецевих сплавів.

Сірий чавун. Структура і властивості сірого чавуну. Вплив кількості вуглецю, форми і якості металевої основи на властивості сірого чавуну. Вплив легуючих елементів і термообробки на властивості сірого чавуну. Марки сірих чавунів. Позначення, сфера застосування сірих чавунів.

Сталі. Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі. Поняття про сталі звичайної якості, якісні, високоякісні. Класифікація вуглецевої сталі залежно від вмісту вуглецю за призначенням і хімічним складом. Основні відомості про способи одержання різних марок вуглецевої сталі.

Бронза. Визначення бронзи. Олов’янисті бронзи. Позначення за Державним стандартом, властивості і сфера застосування.

Лабораторно-практична робота

- Визначення мікроструктури  вуглецевих сталей і чавунів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

### "Охорона праці”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві, і побутові. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Фізіологічна і психологічна основи трудового процесу (безумовні і умовні рефлекси, іх вплив на безпеку праці). Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (сприйняття, почуття, уважність, пам’ять, уявлення, емоції, втомленість, монотонність) та їх вплив на безпеку праці.

Загальні питання безпеки праці (умови праці, працездатність, безпека, безпека праці). Чотири класи умов праці (оптимальні, допустимі, небезпечні умови) та основні шкідливі і небезпечні виробничі чинники під час роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах та їх характеристика (виробничий пил, вміст аерозолів, випромінювання зварювальної дуги в оптичному діапазоні (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне випромінювання), ультразвук, шум, небезпечний рівень напруження в електричному ланцюзі, фізичні, нервово-психічні  перевантаження) та їх вплив на організм людини.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (приклад оформлення наряд-допуску на роботи з підвищеною небезпекою).

Умови допуску до самостійної роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійний добір, медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань  охорони праці).

Зони небезпеки та їх огородження. Засоби захисту: об’єктивні, суб’єктивні, огороджуючі пристрої (стаціонарні, відкидні, знімні, переносні).

Світлова та звукова сигналізації (аварійні, інформаційні, запобіжні).

Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки (заборонні, попереджувальні, приписувальні, вказівні знаки).

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (засоби колективного та індивідуального захисту). Спецодяг, спецвзуття та індивідуальні засоби захисту електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, вимоги до них, правила користування.

Мікроклімат виробничих приміщень: робоча зона, робоче місце електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах; оптимальні мікрокліматичні умови. Категорії робіт залежно від фізичного навантаження (легкої, середньої важкості, важкі).

Основні види виробничого травматизму електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ураження електричним струмом, травми очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження).

Вимоги до організації робочого місця електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (зварювальні пости: стаціонарні, пересувні). Правила догляду за обладнанням, устаткуванням та інструментом; їх безпечна експлуатація.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами та прийомами безпечної роботи під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (заходи безпеки при проведенні електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах: перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях).

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони у галузі.

Вимоги пожежної безпеки під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних та напівавтоматичних машинах (дії зварника при виникненні пожежі на робочому місці). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією слюсаря -складальника.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го

року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Електротехніка”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні кола постійного струму | 3 |  |
| 2. | Електричні кола змінного струму | 3 |  |
| 3. | Електричні вимірювання | 3 |  |
| 4. | Трансформатори | 2 |  |
| Всього годин : | 11 |  |

Тема 1. Електричні кола постійного струму

Поняття про вольт-амперні характеристики нелінійних елементів електричних кіл. Теплова дія струму, розрахунок втрати потужності в лінії. Розрахунок перетину дроту в залежності від навантаження на ньому.

Тема 2. Електричні кола змінного струму

Закон Ома для кола змінного струму. Поняття про розрахунок складних (з декількома джерелами живлення) кіл змінного струму. Визначення струмів, напруг і потужностей ділянок кола.

Тема 3. Електричні вимірювання

Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму і напруг. Схеми вмикання амперметра і вольтметра

Тема 4. Трансформатори

Робочий режим трансформатора. Визначення параметрів трансформатора за дослідженнями режимів холостого ходу і короткого замикання.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Читання креслень”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій | 2 |  |
| 2. | Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення | 2 |  |
| 3. | Читання зображень деталей. Його послідовність | 3 |  |
| 4. | Складальне креслення, його призначення | 2 |  |
| Всього годин : | 9 |  |

Тема 1. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій

Основи побудови креслень. Поняття про деталі і креслення деталі. Поняття про способи з’єднання деталей і про складні одиниці.

Особливості виконання роботи за кресленням: виконання сполучених поверхонь, визначення шорсткості поверхні і розмірів з граничними відхиленнями.

Прямокутне паралельне проектування як головний засіб  одержання зображень деталей на кресленнях. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) – зведення правил виконання і оформлення креслень.

Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення

Розчленування деталі на прості елементи, виділення простих геометричних тіл як один з перших ступенів читання креслення деталі.

Читання форми деталі за зображеннями, що містять розрізи і перерізи, призначення розрізів і перерізів. Різниця між розрізами і перерізами.

###### Тема 3. Читання зображень деталей. Його послідовність

Головне зображення і його розташування на кресленні. Головне зображення як джерело найбільшої інформації.

Кількість зображень і розмірів на кресленні. Повнота і чіткість від зображення форми виробу з мінімальним числом зображень як основи правильного виконання креслення.

Читання форми елементів деталі. Читання проекцій основних геометричних тіл.

Правила нанесення виносних і розмірних чисел. Розгляд правил і умовностей нанесення розмірів (одиниця вимірювання, незалежність розмірів від масштабу зображення, лінійні розміри, розміри діаметрів і радіусів, кутові розміри та ін.).

Тема 4. Складальне креслення, його призначення

Основні відомості про складальне креслення. Дві основні групи розмірів на складальних кресленнях: виконавчі і довідкові.

Особливості читання креслень загальних видів.

Складальні креслення, порядок їх читання.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 3 розряд

| № з/п | Розділ. Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| I. Виробниче навчання |  |
| 1.1. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки | 1 |
| 1.2. | Автоматичне та механізоване наплавлення на пластини в нижньому положенні | 11 |
| 1.3. | Зварювання конструкцій на автоматичних та напівавтоматичних машинах під флюсом і в захисних газах | 12 |
| 1.4. | Зварювання середньої складності вузлів та конструкцій | 24 |
| 1.5. | Автоматичне і механізоване зварювання кольорових металів та сплавів | 24 |
|  | Всього годин : | 72 |
| II. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці | 7 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 133 |
|  | Всього годин : | 140 |
|  | Разом : | 212 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема  1.1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки

Вивчення інструкцій підприємства і цеху з правил охорони праці,  пожежної безпеки, технологічних інструкцій електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3 розряду.

Інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Тема  1.2. Автоматичне та механізоване наплавлення на пластини в нижньому положенні

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

вибір режиму наплавлення, встановлення параметрів режиму на напівавтоматі і джерелі живлення;

наплавлення окремих валиків на пластини в нижньому положенні під флюсом і в захисних газах;

наплавлення суміжних і паралельних валиків однакової, різної ширини і висоти в різних нарпямках.

Тема  1.3. Зварювання конструкцій на автоматичних та напівавтоматичних машинах під флюсом і в захисних газах

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

вибір режимів зварювання деталей різної товщини, встановлення параметрів режиму на автоматі і джерелі живлення;

зварювання стикових, кутових, таврових і напусткових з’єднань в нижньому і похилому положеннях шва, на знімних і відстаючих прокладках, на флюсових подушках і у висячому положенні;

зварювання кутових швів у човник і похилим електродом;

зварювання кругових і кільцевих швів;

зварювання двосторонніх швів.

Тема  1.4. Зварювання середньої складності вузлів та конструкцій

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

налагодження плазмотрона;

автоматичне і механізоване зварювання під флюсом і в захисних газах, а також зварювання з застосуванням плазмотрона в усіх просторових воложеннях зварного шва середньої складності.

Тема  1.5. Автоматичне і механізоване зварювання кольорових металів та сплавів

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

автоматичне і механізоване зварювання з застосуванням плазмотрона пластин з кольорових металів;

наплавлення валиків на пластини з міді, алюмінію та їх сплавів;

автоматичне і механізоване зварювання в захисних газах і під флюсом кольорових металів та сплавів;

наплавлення паралельних і суміжних валиків;

регулювання і одержання необхідних розмірів кроку наплавлення;

зварювання пластин встик, в кут, в тавр і внапусток в нижньому положенні шва;

зварювання без розчищання і з розчищенням одностороннім і двостороннім швом;

підбирання і встановлення режиму зварювання;

перевірка якості зварювання за зовнішнім виглядом шва і на зламі;

виправлення дефектів зварних швів.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема  2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці	Інструктаж з охорони праці в цехах підприємства.

Ознайомлення з підприємством, основними і допоміжними цехами.

Ознайомлення з технологічними процесами, устаткуванням, продукцією.

Тема  2.2. Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду

Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду відповідно до кваліфікаційних вимог.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожниж навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в уствновленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

(код, назва професії)

Кваліфікація_______ 3 розряд________________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує.

- Властивості і призначення зварювальних матеріалів.

- Основні види контролю зварних швів.

- Вибір зварювальних матеріалів.

- Причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання.

- Порядок встановлення режимів зварювання за даними параметрами.

- Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці.

- Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами.

ВМІЄ:

    - Організовувати робоче місце.

    - Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей.

    - Виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання.

    - Наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли.

    - Обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції.

    - Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

    - Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

    - Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням,  машинами та механізмами.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Приміт- ка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідного користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1 | Напівавтомат для дугового зварювання під шаром флюсу |  | 4 |  |
| 2. | Напівавтомат для дугового зварювання в захисних газах |  | 8 |  |
| 3. | Зварювальний автомат для електрошлакового зварювання |  | 1 |  |
| 4. | Зварювальний самохідний автомат тракторного типу |  | 2 |  |
| 5. | Підвісний самохідний зварювальний автомат |  | 2 |  |
| 6. | Зварювальна головка |  | 1 |  |
| 7. | Установка для плазмового зварювання |  | 1 |  |
| 8. | Шліфувально-обдирочний верстат |  | 1 |  |
| 9. | Балони сталеві середнього об’єму для газів (вуглекислого) |  | 8 |  |
| 10. | Візок для балонів |  | 1 |  |
| 11. | Редуктор для вуглекислого газу з витратоміром і підігрівачем |  | 8 |  |
| 12. | Електропіч опору, лабораторна, для сушки флюсу |  | 1 |  |
| 13. | Обмежувач напруги не робочого ходу |  | 15 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Машина пневматична, ручна, шліфувальна |  | 2 |  |
| 2. | Засоби захисту зварника: маска – щиток окуляри світлофільтри | 15 15 15 |  |  |
| 3. | Молоток рубильний пневматичний з віброзахистом |  | 5 |  |
| 4. | Щітка пневматична ручна кутова |  | 2 |  |
| 5. | Шаблони контролю зварних швів (набір) | 15 |  |  |
| 6. | Лупа оптична (збільшення до 10 разів) | 15 |  |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1. | Витяжна установка |  | 1 |  |
| 2. 3. | Приточна установка Обмежувач напруги неробочого ходу |  | 1 15 |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1. | Стіл зварника неповоротний | 15 | 1 |  |
| 2. | Стілець гвинтовий | 15 | 1 |  |
| 3. | Шкаф металевий для зберігання інструмента та учбових робіт |  | 1 |  |
| 4. | Стелажі для заготовок та виконаних робіт |  | 2 |  |
| 5. | Ящик секційний металевий для зберігання флюсів різних марок |  | 3 |  |
| 6. | Щітка металева для зачистки зварних швів | 15 |  |  |
| 7. | Коврик діелектричний гумовий | 15 |  |  |
| 8. | Аптечка першої медичної допомоги |  | 2 |  |
| 9. | Вогнегасник |  | 2 |  |
| 10. | Ящик з піском |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначення стандарту)

Професія - Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Код — 7212

Кваліфікація — 4 розряд

Видання офіційне

Київ

2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія —  7212 Електрозварник на автоматичних та

напівавтоматичних машинах

2. Кваліфікація – 4 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову різних зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення; основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує; способи випробування зварних швів; марки і типи зварювальних матеріалів; види дефектів у зварних швах і методи їх запобігання та усунення; вплив режимів зварювання на геометрію зварного шва; механічні властивості металів, які зварює.

Повинен уміти:

виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона  складних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; виконувати автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють у складних умовах; виконувати автоматичне зварювання в середовищі захисних газів електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів з кольорових металів і сплавів під керівництвом електрозварника вищої кваліфікації; наплавляти дефекти деталей машин, механізмів і конструкцій; наплавляти складні і відповідальні вузли, деталі і інструменти; читати креслення складних зварних металоконструкцій.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно- технічної  освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 3-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів

7. Специфічні вимоги :

Вік : по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

### ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 4 розряд

Загальний фонд навчального часу - 302 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загально професійна підготовка | 34 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 83 | 6 |
| 2.1. | Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання | 36 | 4 |
| 2.2. | Матеріалознавство | 14 | 1 |
| 2.3. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4. | Електротехніка | 10 | 1 |
| 2.5. | Читання креслень | 8 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 177 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання: | 72 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 105 |  |
| 4. | Консультації | 2 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 6 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) : | 300 | 9 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підвищення кваліфікації

кваліфікованих робітників за професією

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

4 розряду

  - Кабінети:

-   Обладнання і технології автоматично та механізованого дугового зварювання

- Матеріалознавства;

- Охорони праці;

- Електротехніки;

- Читання креслень;

- Інформаційних технологій;

- Лабораторії:

-   Обладнання електричного зварювання  плавленням.

- Майстерня:

-  Відділення механізованого дугового зварювання

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Злочин і покарання | 4 |  |
| 2. | Правова охорона природи | 2 |  |
| 3. | Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки | 2 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

# Тема 1. Злочин і покарання

# Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

# Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

# Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

# Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку. Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

# Тема 2. Правова охорона природи

# Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

# Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.

# Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

# Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї.

Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Витрати та собівартість продукції, робіт та послуг. Ціна продукції | 3 |  |
| 2. | Фінансові результати діяльності підприємства | 3 |  |
| 3. | Якість продукції та економічна ефективність | 2 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Витрати та собівартість продукції, робіт та послуг. Ціна продукції

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.

Тема 2. Фінансові результати діяльності підприємства

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Тема 3. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.

Шляхи забезпечення виробництва високоякісною продукцією. Конкурентоспроможність продукції.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ І н ф о р м а ц і й н і    т е х н о л о г і ї ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 2 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин : | 8 | 3 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). Ієрархія інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів інформатизації АРМ (робочі станції, автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії).

Лабораторно-практична робота:

- Створення проекту (ескізу, макету, форми), використовуючи можливості програмних продуктів за напрямом професії.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Поняття електронної комерції, її  переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (B2B) і бізнес-споживач (B2C). Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

Лабораторно-практичні роботи:

- Робота  з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.

- Робота  з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ О б л а д н а н н я   і    т е х  н о л о г і я   а в т о м а т и ч н о г о   та

д у г о в о г о   з в а р ю в а н н я”

| № з\п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Джерела живлення зварювальної дуги | 4 | 2 |
| 2. | Зварювальні автомати, напівавтомати, плазмотрони і плазмоутворювальні середовища | 7 |  |
| 3. | Технологія автоматичного і механізованого зварювання | 8 | 2 |
| 4. | Основи металургійних процесів під час зварювання | 3 |  |
| 5. | Деформації і напруги під час зварювання | 3 |  |
| 6. | Автоматичне наплавлення | 6 |  |
| 7. | Складально-зварювальні пристрої і механізми | 3 |  |
| 8. | Дефекти і контроль якості зварювання | 3 |  |
| Всього годин : | 36 | 4 |

Тема 1. Джерела живлення зварювальної дуги

Технічні характеристики джерел живлення: зовнішня характеристика, напруга неробочого ходу, тривалість роботи (ТР) або тривалість включення (ТВ), границі регулювання зварювального струму, номінальна потужність.

Зварювальні трансформатори. Трансформатори для механізованого зварювання. Стабілізатори дуги змінного струму. Зварювальні трансформатори зі стабілізатором дуги. Ввімкнення , налагоджування, технічне обслуговування.

Зварювальні випрямлячі. Універсальні випрямлячі. Принцип дії універсальних випрямлячів з тиристорним вирівнюючим блоком. Технічне обслуговування.

Зварювальні перетворювачі. Універсальні генератори, ввімкнення, налагоджування, технічне обслуговування.

Вимоги до джерел живлення плазмової дуги, особливості будови, правила експлуатації і обслуговування.

Лабораторно-практична робота

- Вивчення улаштування універсального випрямляча і зняття регулюючої характеристики.

Тема 2. Зварювальні автомати, напівавтомати, плазмотрони і плазмоутворювальні середовища

Основні характеристики дуги при зварюванні неплавким електродом.

Апаратура для зварювання неплавким електродом.

Апаратура для зварювання дугою, стисненою газовим потоком.

Апаратура для багатодугового зварювання.

Автомати і напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Будова автоматів і напівавтоматів. Розташування подавальних механізмів напівавтоматів. Конструктивні особливості окремих вузлів автоматів і напівавтоматів. Будова механізмів подавання електродного дроту. Кінематичні схеми подавальних механізмів. Будова ходових механізмів, їх кінематичні схеми. Апаратура газового живлення, принцип її роботи. Флюсова апаратура; принцип роботи.

Підвісні та самохідні автомати: призначення, конструктивні особливості, комплектація джерелом живлення, електрична схема.

Плазмове зварювання.

Матеріали для виготовлення плазмотронів. Конструкція катодів в плазмотронах і матеріали для їх виготовлення. Сопла. Конструкція сопла залежно від плазмоутворювальної суміші. Матеріал сопла.

Тема  3. Технологія автоматичного і механізованого зварювання

Автоматичне зварювання в захисних газах. Вплив щільності струму на характер перенесення електродного металу через дуговий проміжок. Вибір режиму зварювання: діаметр електродного дроту, марка електродного дроту, сила зварювального струму, напруга дуги і вилітання електрода.

Способи накладання швів в різних просторових положеннях.

Особливості процесу зварювання під флюсом. Режими зварювання під флюсом і їх вплив на форму і розміри шва.

Загальні положення зварювання легованих сталей. Вплив хімічного складу сталі на її зварюваність. Особливості зварювання різних марок сталей. Труднощі, що виникають під час зварювання. Автоматичне зварювання в захисних газах і під флюсом. Технологічні прийоми під час зварювання. Попереднє і супутнє підігрівання. Роль підігрівання. Термообробка зварних конструкцій, її призначення.

Технологія зварювання в суміші активних газів.

Технологія зварювання в суміші активних газів.

Норми витрат електродних дротів,  захисного газу і електроенергії при застосуванні технологій МИГ/МАГ.

Лабораторно-практична робота

- Вивчення впливу витрат захисного газу на зовнішній вигляд шва.

Тема  4. Основи металургійних процесів під час зварювання

Металургійні процеси під час зварювання під флюсом і в захисних газах, їх особливості.

Вплив характеру й інтенсивності хімічних реакцій на механічні властивості металу шва легуючих домішок.

Тема  5. Деформація і напруги під час зварювання

Деформації і напруги під час зварювання. Конструктивні і технологічні способи боротьби з деформаціями і напруженнями.

Виправлення деформованих зварних конструкцій.

Тема  6. Автоматичне наплавлення

Загальні відомості про автоматичне наплавлення.

Класифікація способів автоматичного наплавлення. Різниця між процесами наплавлення і зварювання. Вибір наплавленого металу для різних умов роботи деталей, що наплавляються.

Поняття про розрахунок хімічного складу наплавленого металу.

Розрахунок і вибір режимів наплавлення. Вплив режиму наплавлення на форму і розміри валика. Одношарове і багатошарове наплавлення. Техніка наплавлення зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхонь. Оброблення наплавлення шару.

Тема  7. Складально-зварювальні пристрої і механізми

Складально-зварювальні пристрої.

Класифікація притискачів. Притискачі клинові, гвинтові, важільні, ексцентрикові, комбіновані. Матеріали для притискачів.

Електромагнітні притискачі, їх конструкція. Пневматичні притискачі: принцип роботи, переваги і недоліки. Гідравлічні притискачі: переваги і недоліки.

Тема  8. Дефекти і контроль якості зварювання

Дефекти зварних швів, причини їх утворення. Класифікація дефектів зварних швів.

Вплив дефектів на працездатність зварних конструкцій.

Способи  виявлення нещільностей зварних швів. Контроль нещільностей гасом. Суть способу, техніка контролю. Контроль нещільностей аміаком. Гідравлічний і пневматичний контроль. Фізична суть цих методів.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ М а т е р і а л о з н а в с т в о”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Кристалізація металу | 1 |  |
| 2. | Випробування металу | 1 |  |
| 3. | Чорні і кольорові метали та їх сплави | 5 |  |
| 4. | Термічна обробка залізовуглецевих сплавів | 5 | 1 |
| 5. | Порошкові та тверді матеріали | 2 |  |
| Всього годин : | 14 | 1 |

Тема  1. Кристалізація металу

Поняття про критичні точки; явище анізотропності.

Поняття про діаграми стану на прикладі діаграми стану І типу “свинець-сурма”; основні лінії і критичні точки діаграми. Поняття про доевтектичні, евтектичні і заевтектичні сплави.

Тема  2. Випробування металу

Випробування на втомленість. Поняття про витривалість металу. Схема випробування на втомленість.

Технологічні властивості, технологічні проби.

Тема  3. Чорні і кольорові метали та їх сплави

Визначення легованої сталі. Легуючі елементи: хром, нікель, вольфрам, титан, марганець та ін.

Вплив легуючих елементів на властивості сталі. Взаємовідношення легуючих елементів з залізом і вуглецем. Маркування легованої сталі. Конструкційні леговані сталі, їх призначення і вимоги, що ставляться до них. Марки конструкційних легованих сталей – низьколеговані, середньолеговані і високолеговані. Латунь. Визначення латуні. Вплив цинку на структуру і механічні властивості латуні. Спеціальні латуні. Марки і позначення латуні за Державним стандартом; властивості і призначення звичайної і спеціальної латуні.

Бронза. Спеціальні бронзи. Марки спеціальних бронз, позначення за Державним стандартом, властивості і сфера застосування.

Сплави алюмінію. Алюмінієві ливарні сплави – силуміни: склад, призначення, властивості, сфера застосування, марки і позначення за Державним стандартом. Алюмінієві сплави, що обробляються тиском. Дюралюміній: властивості, сфера застосування, марки і позначення за Державним стандартом.

Магній і його властивості. Сплави магнію: властивості, сфера застосування, марки і позначення за Державним стандартом.

Тема  4. Термічна обробка залізовуглецевих сплавів

Відпал і нормалізація сталі – суть і мета. Види відпалу. Залежність механічних властивостей сталі від режимів проведення відпалу і нормалізації. Відпал сталевого литва, поковок, штамповок; механічні властивості нормалізованої сталі.

Призначення нормалізації, суть і технологія її проведення; механічні властивості нормалізованої сталі.

Цементація сталі: суть і мета. Марки сталі, що підлягають цементації; температура і час витримки під час цементації; структура цементованої сталі. Переваги і недоліки цементації.

Термообробка латуней і аргону.

Загартування сталі: призначення і суть.

Режими загартування сталі залежно від вмісту вуглецю, температури, часу витримки, охолодження. Загартовані середовища і їх вплив на швидкість охолодження і утворення структур: мартенсит, сорбіт. Поняття про прогартовування сталі.

Основні методи загартування сталі; обробка сталі холодом; дефекти загартування.

Азотування: призначення і суть. Технологія процесу. Переваги і недоліки азотування. Термічна обробка алюмінієвих сплавів.

Литі і порошкоподібні тверді сплави. Призначення, сфера застосування, марки і склад литих і порошкоподібних твердих сплавів.

Лабораторно-практична робота

- Вивчення впливу термічної обробки на властивості і структуру вуглецевої сталі.

Тема  5. Порошкові та тверді матеріали

Загальні відомості про технологію одержання литих і порошкоподібних твердих сплавів.

Металокерамічні тверді сплави, загальні відомості про технології їх одержання.

Види металокерамічних твердих сплавів: вольфрамові, титановольфрамові, титанотанталовольфрамові; їх структура і сфера застосування. Марки і склад металокерамічних твердих сплавів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

### "Охорона праці”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Фізіологічна і психологічна основи трудового процесу (безумовні і умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (сприйняття, почуття, уважність, пам’ять, уявлення, емоції, втомленість, монотонність) та їх вплив на безпеку праці.

Загальні питання безпеки праці (умови праці, працездатність, безпека, безпека праці). Чотири класи умов праці (оптимальні, допустимі, небезпечні умови) та основні шкідливі і небезпечні виробничі чинники під час роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах та їх характеристика (виробничий пил, вміст аерозолів, випромінювання зварювальної дуги в оптичному діапазоні (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне випромінювання), ультразвук, шум, небезпечний рівень напруження в електричному ланцюзі, фізичні, нервово-психічні  перевантаження) та їх вплив на організм людини.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (самостійне оформлення наряд-допуску на роботи з підвищеною небезпекою).

Умови допуску до самостійної роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійний добір, медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань  охорони праці).

Зони небезпеки та їх огородження. Засоби захисту: об’єктивні, суб’єктивні, огороджуючі пристрої (стаціонарні, відкидні, знімні, переносні).

Світлова та звукова сигналізації (аварійні, інформаційні, запобіжні).

Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки (заборонні, попереджувальні, приписувальні, вказівні знаки).

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (засоби колективного та індивідуального захисту). Спецодяг, спецвзуття та індивідуальні засоби захисту електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, вимоги до них; правила користування.

Мікроклімат виробничих приміщень: робоча зона, робоче місце електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах; оптимальні мікрокліматичні умови. Категорії робіт залежно від фізичного навантаження (легкої, середньої важкості, важкі).

Основні види виробничого травматизму електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ураження електричним струмом, травми очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження).

Вимоги до організації робочого місця електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (зварювальні пости: стаціонарні, пересувні). Правила догляду за обладнанням, устаткуванням та інструментом; їх безпечна експлуатація.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами та прийомами безпечної роботи під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (заходи безпеки при проведенні електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах: перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях).

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони у галузі.

Вимоги пожежної безпеки при виконанні електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (дії зварника при виникненні пожежі на робочому місці). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією слюсаря -складальника.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го

року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Електротехніка”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні кола постійного струму | 2 |  |
| 2. | Електричні кола змінного струму | 1 |  |
| 3. | Електричні вимірювання | 2 | 1 |
| 4. | Трансформатори | 2 |  |
| 5. | Електричні машини | 3 |  |
| Всього годин : | 10 | 1 |

Тема 1. Електричні кола постійного струму

Поняття про електричні кола постійного струму з нелінійними елементами. Типи нелінійних елементів і їх вольт-амперні характеристики.

Тема 2. Електричні кола змінного струму

Поняття про електричні кола змінного струму з нелінійними елементами.

Тема 3. Електричні вимірювання

Вимірювання параметрів електричного кола (опору, індуктивності, ємності).

Лабораторно-практична робота

- Вимірювання опору при допомозі амперметра і вольтметра.

Тема 4. Трансформатори

Зміна вторичної напруги під час навантаження. Зовнішні характеристики і ККД трансформатора. Регулювання напруги трансформатора. Залежність ККД від навантаження.

Тема 5. Електричні машини

Однофазні і трифазні синхронні генератори. Характеристика холостого ходу і зовнішня характеристика генератора.

Будова і принцип дії машини постійного струму. Генератори постійного струму. Схеми вмикання обмоток збудження. Зовнішня і регулювальна характеристика генераторів з незалежним, паралельним і змішаним збудженням.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Читання креслень”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій | 2 |  |
| 2. | Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення | 1 |  |
| 3. | Читання зображень деталей. Його послідовність | 3 |  |
| 4. | Складальне креслення, його призначення | 2 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій

Комплексне креслення і проекційний зв’язок між зображеннями. Основні властивості проекцій, одержаних за способом прямокутного паралельного проектування. Аналіз проекцій точок, ліній, площин, простих криволінійних поверхонь та ін. Читання ліній креслення на зображених деталях. Читання записів масштабів креслення. Визначення за кресленнями деталі, її форми, розмірів, матеріалу і технічних вимог до виготовлення і контролю деталей.

Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення

Особливості використання методу розрізів. Читання прикладів на всі правила виконання розрізів. Форма деталі як фактор, що обумовлює вибір оптимального розрізу.

Особливості використання методу перерізів. Правила виконання перерізів. Тип перерізу, що визначається формою елементів деталі. Розбирання складних перерізів: ламаних, ступінчастих, розгорнутих. Поняття про косі перерізи.

Тема 3. Читання зображень деталей. Його послідовність

Технологічне обгрунтування призначення розмірів з можливим технологічним процесом. Деякі рекомендації з нанесення розмірів радіусів або діаметрів.

Читання основного напису на кресленнях. Відомості про системи позначення на кресленнях. Читання технічних відомостей, що зазначені в основному написі. Форми основних написів за стандартом і правилами їх заповнення. Системи позначень креслень.

Читання позначень матеріалів. Вибір матеріалу за його умовним позначенням на кресленні в основному написі. Типова структура позначення матеріалу на кресленні і методика розшифрування позначення матеріалу. Відхилення від наведеної типової форми структури.

Читання на кресленнях показників властивостей матеріалів. Зазначення на кресленнях твердості, границі міцності, границі пружності, ударної в’язкості.

Вказівки з термообробки. Типові позначення і написи для зазначення термічної і термохімічної обробки.

Тема 4. Складальне креслення, його призначення

Креслення зварних складальних одиниць. Типові зварні складальні одиниці.

Умовні позначення зварних швів. Діючі Державні стандарти на зварні з’єднання. Накреслювання зварних вузлів з позначенням зварних швів. Особливості читання зварних складальних одиниць: розбір зображень; читання розмірів і позначень шорсткості поверхні; усвідомлення за позначенням на кресленні і відповідними стандартами елементів швів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 4 розряд

| № з/п | Р о з д і л, т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| I. Виробниче навчання |  |
| 1.1. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки | 1 |
| 1.2. | Наплавлення валиків на пластини в нижньому положенні | 11 |
| 1.3. | Зварювання конструкцій на автоматичних та напівавтоматичних машинах під флюсом і в захисних газах | 18 |
| 1.4. | Зварювання середньої складності вузлів та конструкцій | 18 |
| 1.5. | Автоматичне зварювання сталей, кольорових металів та сплавів | 24 |
|  | Всього годин : | 72 |
| II. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці | 7 |
| 2.1. | Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 4-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 98 |
|  | Всього годин : | 105 |
|  | Разом : | 177 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема  1.1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Вивчення інструкцій підприємства і цеху з правил охорони праці, технологічних інструкцій електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 4 розряду.

Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Тема  1.2. Наплавлення валиків на пластини в нижньому положенні

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

вибір режиму наплавлення, встановлення параметрів режиму на автоматі і джерелі живлення;

суцільне наплавлення поверхонь в один або декілька шарів;

наплавлення окремих валиків на піднімання і на спускання на пластини, встановлені під кутом 10-150 до зварювального стола.

Тема  1.3. Зварювання конструкцій на автоматичних та напівавтоматичних машинах під флюсом і в захисних газах

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

зварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах в захисних газах і під флюсом середньої складності деталей, вузлів і конструкцій із вуглецевих сталей;

наплавлення зношених деталей із вуглецевих конструкційних сталей;

визначення кроку наплавлення і встановлення його на автоматі;

перевірка якості зварних з’єднань за зовнішнім виглядом шва і на злом;

виправлення дефектів зварних швів.

Тема  1.4. Зварювання середньої складності вузлів та конструкцій

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

зварювання вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих і низьколегованих сталей;

наплавлення простих і середньої складності деталей та вузлів;

автоматичне мікро плазмове зварювання конструкцій, вибір режиму, коригування його залежно від необхідних розмірів шва.

Тема 1.5 Автоматичне зварювання сталей, кольорових металів та сплавів

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

автоматичне зварювання в захисних газах і під флюсом відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей, кольорових металів та сплавів;

наплавлення складних і відповідальних деталей, вузлів та складного інструменту;

виправлення дефектних зварних швів.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема  2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці	Інструктаж з охорони праці в цехах підприємства.

Ознайомлення з підприємством, основними і допоміжними цехами.

Ознайомлення з технологічними процесами, устаткуванням, продукцією.

Тема  2.2. Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 4 розряду

Самостійне виконання робіт з електрозварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах, що тарифікуються за 4 розрядом з виконанням встановлених норм виробітку, дотриманням технічних умов і вимог правил безпеки праці.

Освоєння кращих прийомів і методів праці електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 4 розряду.

Примітка:Детальна програма виробничої практики розробляється кожниж навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в уствновленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

(код, назва професії)

Кваліфікація_______ 4 розряд________________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує.

- Властивості і призначення зварювальних матеріалів.

- Основні види контролю зварних швів.

- Вибір зварювальних матеріалів.

- Причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання.

- Установлення режимів зварювання за даними параметрами.

- Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці.

- Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує.

ВМІЄ:

      - Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона  складних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

      - Виконувати автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють у складних умовах.

      - Виконувати автоматичне зварювання в середовищі захисних газів електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів з кольорових металів і сплавів під керівництвом електрозварника більш високої кваліфікації.

      - Наплавляти дефекти деталей машин, механізмів і конструкцій.

      - Наплавляти складні і відповідальні вузли, деталі і інструменти.

      - Читати креслення складних зварних металоконструкцій.

      - Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

      - Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

      - Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного обслуговування  устаткування,  машин та механізмів.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 5. | Напівавтомат для дугового зварювання під шаром флюсу |  | 4 |  |
| 6. | Напівавтомат для дугового зварювання в захисних газах |  | 8 |  |
| 7. | Зварювальний автомат для електрошлакового зварювання |  | 1 |  |
| 8. | Зварювальний самохідний автомат тракторного типу |  | 2 |  |
| 9. | Підвісний самохідний зварювальний автомат |  | 2 |  |
| 10. | Зварювальна головка |  | 1 |  |
| 11. | Установка для плазмового зварювання |  | 1 |  |
| 12. | Установка дугового зварювання неплавким електродом в середовищі інертних газів |  | 3 |  |
| 13. | Випрямляч зварювальний універсальний і спеціалізований |  | 3 |  |
| 14. | Шліфувально-обдирочний верстат |  | 1 |  |
| 15. | Балони сталеві середнього об’єму для газів (вуглекислого) |  | 8 |  |
| 16. | Балони сталеві (аргон) |  | 3 |  |
| 17. | Візок для балонів |  | 1 |  |
| 18. | Редуктор для вуглекислого газу з витратоміром і підігрівачем |  | 8 |  |
| 19. | Редуктор рамповий |  | 1 |  |
| 20. | Змішувач газів універсальний |  | 3 |  |
| 21. | Електропіч опору лабораторна для сушки флюсу |  | 1 |  |
| 22. | Обмежувач напруги не робочого ходу |  | 15 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Машина пневматична ручна шліфувальна |  | 2 |  |
| 2. | Засоби захисту зварника: щиток окуляри світлофільтри | 15 15 15 |  |  |
| 3. | Кромкоріз |  | 1 |  |
| 4. | Молоток рубильний пневматичний з віброзахистом |  | 5 |  |
| 5. | Щітка пневматична ручна кутова |  | 2 |  |
| 6. | Шаблони контролю зварних швів (набір) | 15 |  |  |
| 7. | Лупа оптична (збільшення до 10 разів) | 15 |  |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1. | Витяжна установка |  | 1 |  |
| 2. | Приточна установка |  | 1 |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1. | Стіл зварника неповоротний | 15 | 1 |  |
| 2. | Стілець гвинтовий | 15 | 1 |  |
| 3. | Шкаф металевий для зберігання інструмента та учбових робіт |  | 1 |  |
| 4. | Стелажі для заготовок та виконаних робіт |  | 2 |  |
| 5. | Ящик секційний металевий для зберігання флюсів різних марок |  | 3 |  |
| 6. | Щітка металева для зачистки зварних швів | 15 |  |  |
| 7. | Коврик діелектричний гумовий | 15 |  |  |
| 8. | Аптечка першої медичної допомоги |  | 2 |  |
| 9. | Вогнегасник |  | 2 |  |
| 10. | Ящик з піском |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначення стандарту)

Професія - Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Код — 7212

Кваліфікація — 5 розряд

Видання офіційне

Київ

2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та

напівавтоматичних машинах

2. Кваліфікація – 5 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

електричні схеми і конструкції різних типів зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення; механічні і технологічні властивості металів, які зварює, включаючи леговані сталі; механічні властивості наплавленого металу;  технологічну послідовність накладення швів і режим зварювання, види дефектів в зварних швах,  причини їх виникнення та методи усунення; способи контролю та випробування відповідальних зварних швів.

Повинен уміти:

виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів,  конструкцій та трубопроводів з різних  сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; виконувати автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації; виконувати механізоване зварювання з використанням плазмотрона відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах; зварювати на особливо складних пристроях і кантувачах; виконувати автоматичне зварювання в захисному газі електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів з кольорових металів і сплавів; заварювати дефекти відповідальних деталей машин, механізмів і конструкцій; наплавляти особливо складні і відповідальні деталі та вузли.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно- технічної  освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 4-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією“Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах”  4-го розряду не менше 1 року

6. Сфера професійного використання випускника:

Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів

7. Специфічні вимоги :

Вік : по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

### ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 5 розряд

Загальний фонд навчального часу -  260 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 34 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 84 | 6 |
| 2.1. | Обладнання та технологія автоматизованого та механізованого дугового зварювання. | 40 | 2 |
| 2.2. | Матеріалознавство | 8 | 2 |
| 2.3. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 14 | 2 |
| 2.5. | Читання креслень | 7 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 134 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання: | 54 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 80 |  |
| 4. | Консультації | 2 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 6 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 258 | 9 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підвищення кваліфікації

кваліфікованих робітників за професією

“Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах”

5 розряду

1. Кабінети

-    Обладнання і технології автоматичного та механізованого дугового зварювання

- Матеріалознавства;

- Охорони праці;

- Електротехніки;

- Читання креслень;

- Інформаційних технологій

  - Лабораторії:

- Обладнання електричного зварювання  плавленням.

  - Майстерня:

- Відділення механізованого дугового зварювання.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 4 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Соціальні гарантії | 4 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Трудове право як самостійна галузь права. Колективний договір, його зміст та порядок укладання. Трудовий договір. Поняття, зміст,види. Підстави для припинення трудового договору.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Соціальні гарантії

Поняття і види відпочинку. Відпустки. Оплата праці. Особливості праці молоді та жінок. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників. Розгляд трудових спорів. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Види пенсій.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інноваційна діяльність підприємства | 2 |  |
| 2. | Комерційна діяльність підприємств | 3 |  |
| 3. | Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність | 3 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний  прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного НТП.

Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП

Тема 2. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу, його головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку.

Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.

Канали просування товарів до споживача.

Кредити. Види кредитів.

Страхування майна, виробничої діяльності.

Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Тема 3. Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність

Основні особливості інвестиційної діяльності підприємства. Класифікація видів інвестицій підприємства.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ І н ф о р м а ц і й н і    т е х н о л о г і ї ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 1 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 5 | 2 |
| Всього годин : | 8 | 3 |

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого спрямування, його особливості.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного спрямування (за напрямом професії).

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, установи з використанням Інтернет технологій.

Лабораторно-практичні роботи:

- Використання, мета пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин.

- Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за напрямом професії).

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ О б л а д н а н н я   і   т е х  н о л о г і я   а в т о м а т и ч н о г о   та                    д у г о в о г о   з в а р ю в а н н я ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Відомості з теорії зварювальних процесів | 6 |  |
| 2. | Зварювання високолегованих сталей і спеціальних сплавів | 8 |  |
| 3. | Технологія виробництва зварних конструкцій | 8 |  |
| 4. | Технологія зварювання плазмовою дугою прямої і непрямої дії | 6 |  |
| 5. | Потокові механізовані і автоматизовані складально-зварювальні лінії. Промислові роботи для зварювання. | 6 | 2 |
| 6. | Методи контролю і випробування зварних конструкцій | 6 |  |
| Всього годин : | 40 | 2 |

Тема 1.  Відомості з теорії зварювальних процесів

Джерела тепла для зварювальних процесів. Загальні вимоги до зварювальних джерел тепла. Зварювальна дуга і фізична суть процесів, що протікають в ній.

Фізичні основи електричного розряду в газах. Емісія електронів. Зони дуги і процеси, що протікають в них. Особливості горіння дуги, що живиться змінним, постійним і випрямляючим струмом. Особливості горіння дуги в середовищі захисних газів. Дія магнітних полів і феромагнітних мас на столі дуги.

Металургійні процеси під час зварювання. Легування металу шва. Особливості металургійних процесів під час зварювання в середовищі захисних газів, під час плазмового зварювання.

Кристалізація металу зварювальної ванни.

Гарячі тріщини в зварних швах і пришовній зоні та причини їх виникнення. Неметалеві включення в наплавленому металі.

Зварюваність металів та сплавів. Умови протікання основних процесів під час зварювання. Принципова (фізична) зварюваність.

Технологічна зварюваність (металургійна і теплова). Визначення технологічної зварюваності. Методи визначення стійкості зварного шва і пришовної зони проти утворення гарячих і холодних тріщин. Технологічні проби на зварюваність.

Тема 2.  Зварювання високолегованих сталей і спеціальних сплавів

Способи забезпечення стійкості металу шва і пришовної зони проти утворення тріщин. Заходи щодо збереження аустенітної структури. Значення збільшення перерви між накладання окремих шарів під час багатошарового зварювання. Техніка зварювання швами невеликого поперечного перерізу. Застосування підвищеної швидкості зварювання та інші заходи, що виключають перегрівання зварюваного металу.

Способи зварювання хромонікелевих сталей. Марки хромонікелевих сталей, сфера їх використання. Вплив хімічного складу хромонікелевої сталі на її зварюваність. Труднощі, які виникають під час зварювання. Технологічні особливості зварювання під флюсом і в середовищі захисних газів. Вибір марки флюсу, марки зварювального дроту, захисного газу. Розрахунок і вибір режимів зварювання. Особливості техніки ведення процесу зварювання.

Техніка зварювання титану і титанових сплавів. Сплави титану і їх зварюваність. Вплив хімічного складу сплаву на його зварюваність. Особливості зварювання. Труднощі під час зварювання. Автоматичне зварювання в захисних газах. Вибір марки зварювального дроту і захисного газу (аргону,  гелію або їх сумішей). Розрахунок і вибір режимів  зварювання. Вплив параметрів режиму на якість зварних з’єднань. Технологічні прийоми під час зварювання. Застосування газового захисту зворотної сторони шва. Особливості зварювання в камерах з контрольованою атмосферою (в інертному середовищі).

Тема 3. Технологія виробництва зварних конструкцій

Техніко-економічні переваги зварних конструкцій перед клепаними, литими і кованими. Лито-ковані конструкції. Штампо-зварні конструкції.

Техніка заготовлення деталей зварних конструкцій. Виправлення металу. Розмічання і намічання. Різання і підготовка крайок. Гнуття металу. Допуски на заготовку деталей зварних конструкцій.

Складання під зварювання. Вимоги до складання. Допуски на складання. Вимоги до складально-зварювальних пристроїв і механізмів.

Зварні балки. Типи зварних балок і сфера використання. Перерізи зварних таврових і двотаврових балок. Балки коробчастого перерізу. Переваги і недоліки балок коробчастого типу. Двотаврові балки з вирізами, їх переваги і недоліки. Особливості зварювання стиків поясів і стиків стінок балок, приварювання стінок до поясів, зварювання стиків балок.

Зварні ферми. Типи зварних ферм і сфера їх використання. Вузли гратчастих стропильних ферм. Особливості зварювання поясів ферм. Способи приварювання стояків і розкосів, косинок і накладок. Техніка зварювання опорних вузлів ферм. Особливості зварювання кранових мостових ферм. Порядок накладання зварних швів.

Зварні листові конструкції. Типи зварних листових конструкцій. Рулонний метод виготовлення вертикальних резервуарів.

Особливості зварювання трубопроводів. Способи зварювання поворотних і неповоротних стиків труб. Порядок зварювання труб з піддуванням захисного газу. Технологія приварювання патрубків і фланців. Зварювання стиків колін труб. Зміщення стиків під час зварювання труб.

Зварні деталі машин. Сфера застосування зварних деталей машин. Способи зварювання зубчастих коліс зі спицями. Особливості зварювання однодискових і дводискових зубчастих коліс. Особливості зварювання рам і станин, кожухів редукторів.

Тема 4. Технологія зварювання плазмовою дугою прямої  і непрямої  дії

Технологія зварювання стисненою дугою (плазмою) прямої дії. Зварювання на струмі до 100 А. Товщина зварювального металу. Вимоги до підготовки крайок стикового з’єднання і режиму зварювання. Утворення зварювальної ванни і формування кореня шва.

Особливості зварювання на струмах 100-400 А. Плазмоутворювальні гази. Утворення зварювальної ванни і формування шва. Рід струму і полярність. Зварювання на струмах понад 400 А: особливості, режими, технологічні прийоми.

Тема 5. Потокові механізовані і автоматизовані складально-зварювальні лінії. Промислові роботи для зварювання

Загальні відомості про потокові складально-зварювальні лінії, їх призначення, класифікація. Переналагоджувані потокові складально-зварювальні автоматизовані лінії. Роторні складально-зварювальні автоматичні лінії.

Лабораторно-практична робота

- Вивчення механізованих збирально-зварювальних ліній.

Тема 6.  Методи контролю і випробування зварних конструкцій

Контроль зварних швів на непроникність. Вакуумний контроль, його суть, сфера застосування, техніка виконання. Контроль течошукачем, його фізична суть, сфера використання. Принцип роботи течошукача. Переваги і недоліки цього способу контролю. Методика проведення контролю.

Способи виявлення внутрішніх дефектів шва.

Магнітографічний контроль. Суть процесу, сфера застосування, переваги і недоліки. Способи намагнічування зварних швів. Устаткування і пристрої для контролю, техніка виконання контролю. Оцінка якості зварювання за результатами контролю.

Ультразвуковий контроль. Суть процесу, сфера застосування, переваги і недоліки. Устаткування для контролю. Техніка виконання контролю. Оцінка якості зварювання за результатами контролю.

Рентгено- і гамма-дефектоскопія. Суть процесу, сфера застосування. Природа рентгенівського і гамма-випромінювання. Фіксація дефектів на фотоплівці і на екрані. Устаткування і апаратура для контролю. Техніка контролю.

Фотообробка знімків. Розшифрування рентгенограм і оцінка якості зварних швів за даними просвічування. Вимоги безпеки під час роботи з радіонуклідами.

Люмінесцентний контроль. Суть процесу, сфера застосування, переваги і недоліки. Устаткування для контролю. Техніка контролю. Оцінка якості зварювання за результатами контроль.

Контроль методом фарб. Суть процесу, сфера застосування. Техніка контролю. Оцінка якості зварювання за результатами контролю.

Механічні випробування зварних з’єднань. Основні види механічних випробувань. Випробування на міцність: суть процесу. Зразки для випробувань. Методика проведення випробувань. Оцінка якості зварювання за даними випробування. Випробування твердості зварних з’єднань. Різновиди способів і їх суть. Методика проведення випробування. Оцінка твердості. Визначення в’язкості зварного з’єднання. Суть процесу, зразки для  випробувань. Устаткування. Методика проведення випробування. Оцінка в’язкості зварного з’єднання.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ М а т е р і а л о з н а в с т в о”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Випробування металів | 2 |  |
| 2. | Чорні і кольорові метали та їх сплави | 5 | 2 |
| 3. | Порошкові матеріали | 1 |  |
| Всього годин : | 8 | 2 |

Тема  1. Випробування металів

Випробування на розтяг. Призначення випробування. Діаграмний розтяг м’якої сталі; її характерні точки і ділянки. Характеристика міцності, пластичності, пружності.

Технологічні випробування на витяжку, на згин, на осадку.

Фізичні методи аналізу металів та сплавів. Поняття про макро- і мікроаналіз. Магнітна і ультразвукова дефектоскопія.

Тема  2. Чорні і кольорові метали та їх сплави

Ковкий чавун. Загальні відомості про одержання ковкого чавуну. Структура і властивості ковкого чавуну, марки і сфера застосування. Модифіковані і високоміцні чавуни; їх марки і сфера застосування.

Діаграма стану “залізо-вуглець”. Перетворення, що протікають під час охолодження, їх характеристика. Поділ вуглецевих сталей за структурою. Поділ чавунів на білі і сірі.

Діаграма стану систем сплавів “залізо-вуглець”, що відносяться до групи чавунів. Характерні лінії, точки. Поняття про доевтектичні, евтектичні і заевтектичні чавуни, їх структура і властивості.

Сталі спеціального призначення, їх марки, сфера застосування. Легуючі елементи, що визначають основні властивості сталей спеціального призначення.

Антифрикційні сплави: особливості структури і властивості.

Сплави титану. Фізичні і хімічні властивості титану. Поняття про чистий і технічний титан, титан-сплав. Порівняння властивостей титанових сплавів з залізовуглецевими і алюмінієвими. Сфера застосування, марки і позначення титанових сплавів за Державним стандартом.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення мікроструктури зварного шва і основного металу в зоні термічного впливу.

Тема 3. Порошкові матеріали

Порошкові матеріали: загальні відомості про технологію їх одержання, формування у заготовки.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

### "Охорона праці”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві, і побутові. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні відомості про потенціал небезпек.

Основні шкідливі і небезпечні виробничі чинники під час роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах та їх характеристика (виробничий пил, вміст аерозолей, випромінювання зварювальної дуги в оптичному діапазоні (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне випромінювання), ультразвук, шум, небезпечний рівень напруження в електричному ланцюзі, фізичні, нервово-психічні  перевантаження) та їх вплив на організм людини.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (самостійне оформлення наряд-допуску на роботи з підвищеною небезпекою).

Умови допуску до самостійної роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійний добір, медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань  охорони праці).

Зони небезпеки та їх огородження. Засоби захисту: об’єктивні, суб’єктивні, огороджувальні пристрої (стаціонарні, відкидні, знімні, переносні).

Світлова та звукова сигналізації (аварійні, інформаційні, запобіжні).

Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки (заборонні, попереджувальні, приписувальні, вказівні знаки).

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (засоби колективного та індивідуального захисту). Спецодяг, спецвзуття та індивідуальні засоби захисту електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, вимоги до них; правила користування.

Мікроклімат виробничих приміщень: робоча зона, робоче місце електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах; оптимальні мікрокліматичні умови.

Основні види виробничого травматизму електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ураження електричним струмом, травми очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження).

Вимоги до організації робочого місця електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (зварювальні пости: стаціонарні, пересувні). Правила догляду за обладнанням, устаткуванням та інструментом; їх безпечна експлуатація.

Ознайомлення з типовою інструкцією, щодо безпеки праці, умовами та прийомами безпечної роботи під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (заходи безпеки при проведенні електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах: перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях).

Тема 3. Основи пожежної безпеки.  Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони у галузі.

Вимоги пожежної безпеки під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (дії зварника при виникненні пожежі на робочому місці). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією слюсаря -складальника.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го

року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Електротехніка з основами промислової електроніки”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні кола постійного струму | 3 |  |
| 2. | Магнітне коло. Електромагнетизм | 2 |  |
| 3. | Електричні кола змінного струму | 6 | 2 |
| 4. | Електричні вимірювання | 3 |  |
| Всього годин : | 14 | 2 |

Тема 1. Електричні кола постійного струму

Постійний струм. Хімічна дія струму. Закон Фарадея.

Хімічні джерела електричної енергіі: гальванічні елементи, акумулятори.

Тема 2.  Магнітне коло. Електромагнетизм

Електромагнітна індукція.

Взаємоіндукція. Використання явища взаємоіндукції в техніці.

Тема 3. Електричні кола змінного струму

Трифазна система змінних струмів.

З’єднання обмоток генераторів. Вмикання навантаження в мережу трифазного струму.

Трифазні три і чотирипровідні системи. Лінійні і фазні струми та напруги, співвідношення між ними.

Лабораторно -практична робота

1. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою.

Тема 4. Електричні вимірювання

Способи вимірювання потужності і енергії в колі змінного струму.

Багатошкальні прилади, їх призначення.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Читання креслень”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні побудови в кресленні | 3 |  |
| 2. | Особливості нанесення розмірів | 4 |  |
| Всього годин : | 7 |  |

Тема 1. Основні побудови в кресленні

Основні побудови креслень. Поняття про деталі та креслення деталі. Поняття про способи з’єднання деталей і про складальні одиниці.

Зображення з лініями переходу. Побудова ліній зрізу. Побудова ліній перерізу поверхонь.

Читання креслень деталей з різною кількістю зображень. Поняття про накладену проекцію.

Тема 2. Особливості нанесення розмірів

Деякі особливості задання розмірів від вибраних розмірних баз. Визначення розмірних баз під час читання креслень. Перевага координатного методу нанесення розмірів.

Використання симетрії і методу зсуву (переносу) під час нанесення розмірів. Ось симетрії як основа простішого нанесення розмірів.

Читання розмірів сполучених елементів деталі. Зв’язок сполучених елементів деталей з точністю їх виготовлення.

Креслення деталей складної форми з криволінійними поверхнями.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 5 розряд

| № з/п | Р о з д і л. Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| I. Виробниче навчання |  |
| 1.1. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки | 1 |
| 1.2. | Автоматичне і механізоване зварювання з застосуванням спеціальних пристроів, автоматичних маніпуляторів | 17 |
| 1.3 | Автоматичне і механізоване зварювання конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів | 18 |
| 1.4 | Механізоване зварювання будівельних технологічних конструкцій, конструкцій складної конфігурації | 18 |
|  | Всього годин : | 54 |
| II. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці | 8 |
| 2.2. | Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 72 |
|  | Всього годин : | 80 |
|  | Разом : | 134 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема  1.1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки

Вивчення інструкцій підприємства і цеху з правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних інструкцій електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5 розрядів.

Ознайомлення з виробничою (експлуатаційною) інструкцією, програмою виробничого навчання електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5 розряду, прикладами виконуваних робіт.

Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Тема 1.2. Автоматичне і механізоване зварювання з застосуванням спеціальних пристроів, автоматичних маніпуляторів

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Виконання робіт з автоматичного і механізованого зварювання з застосуванням плазмотрона,  відповідальних апаратів, вузлів конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів, титану і чавуну, на універсальних, багатодугових, багатоелектродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними та іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах).

Тема 1.3. Автоматичне і механізоване зварювання конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Виконання операцій автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах і під флюсом  відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів.

Тема 1.4. Механізоване зварювання будівельних технологічних конструкцій, конструкцій  складної конфігурації

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

механізоване зварювання з застосуванням плазмотрона відповідальних будівельних технологічних конструкцій, що працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій  складної конфігурації під час накладання вертикальних і стельових швів.;

зварювання з застосуванням роботів і робототехнічних комплексів;

налагодження роботів на необхідний режим роботи і перевірка їх в роботі;

визначення якості шва за зовнішнім виглядом.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема  2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці	Інструктаж з охорони праці в цехах підприємства.

Ознайомлення з підприємством, основними і допоміжними цехами.

Ознайомлення з технологічними процесами, устаткуванням, продукцією.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5 розряду

Самостійне виконання комплексу робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, передбачених кваліфікаційною характеристикою електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5 розряду, з виконанням встановлених норм виробітку, дотриманням технічних умов та вимог правил безпеки праці.

Освоєння кращих прийомів і методів праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожниж навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в уствновленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7212 Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

(код, назва професії)

Кваліфікація_______ 5 розряд________________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

    - Електричні схеми і конструкції різних типів зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення.

    - Механічні і технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі.

    - Механічні властивості наплавленого металу.

    - Технологічну послідовність накладання швів і режим зварювання, види дефектів в зварних швах,  причини їх виникнення та методи усунення.

    - Способи контролю та випробування відповідальних зварних швів.

    - Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці.

    - Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту.

ВМІЄ:

      - Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів,  конструкцій та трубопроводів з різних  сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

      - Виконувати автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації.

      - Виконувати механізоване зварювання з використанням плазмотрона відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах.

      - Зварювати на особливо складних пристроях і кантувачах.

      - Виконувати автоматичне зварювання в захисному газі електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів з кольорових металів і сплавів.

      - Заварювати дефекти відповідальних деталей машин, механізмів і конструкцій.

      - Наплавляти особливо складні і відповідальні деталі та вузли.

      - Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

      - Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

      - Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням,  машинами та механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Напівавтомат для дугового зварювання під шаром флюсу |  | 4 |  |
| 2. | Напівавтомат для дугового зварювання в захисних газах |  | 8 |  |
| 3. | Зварювальний автомат для електрошлакового зварювання |  | 1 |  |
| 4. | Зварювальний самохідний автомат тракторного типу |  | 2 |  |
| 5. | Підвісний самохідний зварювальний автомат |  | 2 |  |
| 6. | Зварювальна головка |  | 1 |  |
| 7. | Установка для плазмового зварювання |  | 1 |  |
| 8. | Установка дугового зварювання неплавким електродом в середовищі інертних газів |  | 3 |  |
| 9. | Випрямляч зварювальний універсальний і спеціалізований |  | 3 |  |
| 10. | Шліфувально-обдирочний верстат |  | 1 |  |
| 11. | Металографічний мікроскоп |  | 1 |  |
| 12. | Ультразвуковий дефектоскоп |  | 1 |  |
| 13. | Балони сталеві середнього об’єму для газів (вуглекислого) |  | 8 |  |
| 14. | Балони сталеві (аргон) |  | 3 |  |
| 15. | Візок для балонів |  | 1 |  |
| 16. | Редуктор для вуглекислого газу з витратоміром і підігрівачем |  | 8 |  |
| 17. | Редуктор рамповий |  | 1 |  |
| 18. | Змішувач газів універсальний |  | 3 |  |
| 19. | Електропіч опору лабораторна для сушки флюсу |  | 1 |  |
| 20. | Обмежувач напруги не робочого ходу | 15 |  |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Машина пневматична ручна шліфувальна |  | 2 |  |
| 2. | Засоби захисту зварника: щиток окуляри світлофільтри | 15 15 15 |  |  |
| 3. | Кромкоріз |  | 1 |  |
| 4. | Молоток рубильний пневматичний з віброзахистом |  | 5 |  |
| 5. | Щітка пневматична ручна кутова |  | 2 |  |
| 6. | Шаблони контролю зварних швів (набір) | 15 |  |  |
| 7. | Лупа оптична (збільшення до 10 разів) | 15 |  |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1. | Витяжна установка |  | 1 |  |
| 2. 3. | Приточна установка Обмежувач напруги не робочого ходу |  | 1 15 |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1. | Стіл зварника неповоротний | 15 | 1 |  |
| 2. | Стілець гвинтовий | 15 | 1 |  |
| 3. | Шкаф металевий для зберігання інструмента та учбових робіт |  | 1 |  |
| 4. | Стелажі для заготовок та виконаних робіт |  | 2 |  |
| 5. | Ящик секційний металевий для зберігання флюсів різних марок |  | 3 |  |
| 6. | Щітка металева для зачистки зварних швів | 15 |  |  |
| 7. | Коврик діелектричний гумовий | 15 |  |  |
| 8. | Аптечка першої медичної допомоги |  | 2 |  |
| 9. | Вогнегасник |  | 2 |  |
| 10. | Ящик з піском |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7212.OD.28.00-2013

(позначення стандарту)

Професія - Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Код — 7212

Кваліфікація — 6 розряд

Видання офіційне

Київ

2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та

напівавтоматичних машинах

2. Кваліфікація – 6 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

конструкцію різних електрозварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів і машин; електричні і кінематичні схеми складних автоматів, плазмотронів і машин, причини їх можливих несправностей, способи їх усунення; контроль, способи і методи випробування зварних з’єднань відповідальних конструкцій;  принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними комплексами; різновиди сплавів, їх зварювальні і механічні властивості; види корозії і фактори, які викликають її; основні види термічного оброблення зварних з’єднань; основи знань з металографії зварного шва.

Повинен уміти:

виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних апаратів, вузлів,  конструкцій і трубопроводів з різних  сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, в тому числі титанових, на універсальних багатодугових і багатоелектродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах); виконувати механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині;  зварювати експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварністю; зварювати особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно- технічної  освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 5-го розряду:

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 5-го розряду - не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів

7. Специфічні вимоги :

Вік : по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Стать: жіноча, чоловіча

Медичні обмеження

### ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 6 розряд

Загальний фонд навчального часу -  211 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 28 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 81 | 4 |
| 2.1. | Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання. | 42 | 2 |
| 2.2. | Матеріалознавство | 5 |  |
| 2.3. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 14 | 2 |
| 2.5. | Читання креслень | 5 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 92 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання: | 36 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 56 |  |
| 4. | Консультації | 4 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 6 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 207 | 8 |

Перелік кабінетів, лабораторій для підвищення кваліфікації

кваліфікованих робітників за професією

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 6 розряду

  - Кабінети:

- Обладнання і технологія автоматичного та механізованого  дугового зварювання.

- Матеріалознавства;

- Охорони праці;

- Електротехніки;

- Читання креслен;

- Інформаційних технологій;

- Лабораторії:

- Обладнання електричного зварювання  плавленням.

- Майстерня:

- Відділення механізованого дугового зварювання.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи приватного права | 2 |  |
| 2. | Правове регулювання господарських відносин | 2 |  |
| 3. | Господарсько – правова відповідальність | 2 |  |
| Всього годин : | 6 |  |

Тема 1. Основи приватного права

Поняття. Загальна характеристика й умови дійсності правочинів. Наслідки недотримання вимог закону при укладанні правочинів. Поняття й види реституції. Нікчемні й заперечні правочини.

Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань. Поняття про авторське право.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин

Договір підряду. Порядок і строки укладання договору. Права та обов’язки сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення договору. Припинення договору.

Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Роль особи у вирішенні питань власної зайнятості.

Тема 3. Господарсько –  правова відповідальність

Поняття відповідальності в господарському праві. Функції відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження правопорушень, компенсаційна, інформаційна.

Види та підстави відповідальності. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємницької діяльності в галузі | 3 |  |
| 2. | Основи організації управління виробництвом в галузі | 2 |  |
| 3. | Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
| Всього годин : | 6 |  |

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Основи організації управління виробництвом

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, дотримання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, мотивація до високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Юридичні консультації.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ І н ф о р м а ц і й н і    т е х н о л о г і ї ”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього годин : | 6 | 3 |

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого спрямування, його особливості.

Лабораторно-практична робота:

1.Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії).

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Інтернет-технології. Телеконференції. Дошки оголошень.  Internet магазини та аукціони.

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні картки та  електронні "гроші".

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в Інтернеті. Стратегії реклами в Інтернеті: активна, пасивна, інтерактивна.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за напрямом професії).

2.Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки (за напрямом професії).

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ О б л а д н а н н я    і    т е х  н о л о г і я   а в т о м а т и ч н о г о    т а

м е х а н і з о в а н н о г о   д у г о в о г о   з в а р ю в а н н я”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Відомості з теорії зварювальних процесів | 5 |  |
| 2. | Зварювання високолегованих сталей і спеціальних сплавів | 8 |  |
| 3. | Технологія виробництва зварних конструкцій | 11 |  |
| 4. | Технологія зварювання плазмовою дугою прямої і непрямої дії | 6 |  |
| 5. | Потокові механізовані і автоматизовані складально-зварювальні лінії. Промислові роботи для зварювання | 2 |  |
| 6. | Методи контролю і випробування зварних конструкцій | 10 | 2 |
| Всього годин : | 42 | 2 |

Тема 1.  Відомості з теорії зварювальних процесів

Джерела тепла для зварювальних процесів.

Поширення тепла під час нагрівання металу. Поняття про неусталений і усталений тепловий процес. Вплив параметрів режиму зварювання і теплофізичних властивостей металу на характер поширення тепла в металі під час зварювання.

Металургійні процеси під час зварювання. Осаджувальне і дифузійне розкислення зварювальної ванни.

Макроструктура шва і властивості зварних з’єднань. Зварне з’єднання як комплекс металу шва, зони термічного впливу і основного металу. Структура і властивості металу зони термічного впливу під час зварювання вуглецевих і високолегованих сталей, чавуну і кольорових металів. Технологічні прийоми, що дозволяють зменшити нагрівання зварного з’єднання.

Вплив погонної енергії на основний метал і метал шва. Старіння зварних швів. Корозія зварних з’єднань. Міжкристалічна корозія нержавіючих сталей (основні поняття). Холодні тріщини в зварних з’єднаннях і причини їх виникнення. Термічна обробка зварних з’єднань та її вплив на структуру і властивості металу зварних з’єднань.

Тема 2.  Зварювання високолегованих сталей і спеціальних сплавів

Способи забезпечення стійкості металу шва і пришовної зони проти утворення тріщин.

Шляхи забезпечення корозійної стійкості зварних з’єднань. Способи забезпечення жаростійкості зварних з’єднань. Методи забезпечення стійкості металу шва проти утворення пор.

Особливості зварювання хромистих сталей. Марки хромистих сталей, сфера їх використання. Вплив хімічного складу хромистої сталі на її структуру і зварюваність. Металургійні особливості зварювання. Використання попереднього і супутнього підігрівання під час зварювання. Подальше термооброблення після зварювання. Технологічні особливості автоматичного зварювання під флюсом і середовищі захисних газів. Вибір марки флюсу, марки зварювального дроту, захисного газу. Розрахунок і вибір режимів зварювання. Особливості техніки ведення процесу зварювання.

Зварювання різнорідних сталей. Марки сталей, що найбільш часто використовуються в конструкціях різнорідних сталей.

Особливості зварювання різнорідних сталей. Труднощі під час зварювання. Автоматичне і механізоване зварювання під флюсом і в захисних газах. Вибір марки флюсу, зварювального дроту і захисного газу. Розрахунок і вибір режимів зварювання. Техніка ведення процесів зварювання.  Технологічні прийоми під час зварювання.

Способи зварювання двошарових сталей. Різновиди двошарових сталей. Особливості зварювання основного і плакуючого шару. Режими і техніка зварювання.

Тема 3. Технологія виробництва зварних конструкцій

Перспективи подальшого розвитку і використання зварних конструкцій.

Прокатно-опорні деталі. Типи деталей і сфера їх застосування.  Особливості зварювання посудин, які працюють під тиском.

Особливості складання і зварювання барабанів, котлів і посудин. Способи розбивання (зміщення відносно один одного) і накладання зварних швів. Особливості проведення зварювальних робіт залежно від метеорологічних умов. Способи приварювання штуцерів і люків. Техніка зварювання труб з трубними дисками.

Зварні деталі машин. Зварювання гальмівних шківів, канатних блоків, маховиків, барабанів лебідок.

Способи виправлення і термічної обробки зварних конструкцій. Причини, що викликають деформацію в процесі виробництва зварних конструкцій. Можливі види деформацій під час виготовлення різних зварних конструкцій і шляхи запобігання їм. Методи виправлення зварних конструкцій. Виправлення на пресах. Термічне виправлення.

Термічна обробка зварних конструкцій. Види термічної обробки, її призначення.

Тема 4. Технологія зварювання плазмовою дугою прямої і непрямої дії

Технологія зварювання стисненою дугою (плазмою) прямої дії.

Комбінований спосіб зварювання, його суть. Перенесення електродного металу в зварювальну ванну. Переваги і недоліки.

Зварювання стисненою дугою непрямої дії: суть способу. Плавлення присадного дроту. Регулювання тепловмісту основного і рідкого наплавленого металу. Переваги цього способу.

Тема 5. Потокові механізовані і автоматизовані складально-зварювальні лінії. Промислові роботи для зварювання

Промислові роботи для зварювання. Визначення промислового робота.

Основні поняття про конструкцію робота. Ступені руху робота (ступені волі). Програмування робота (навчання робота). Розвиток робототехніки. Роботи першого покоління. Роботи другого і третього покоління.

Тема 6. Методи контролю і випробування зварних конструкцій

Способи виявлення внутрішніх дефектів шва.

Металографічні випробування. Призначення металографічних випробувань зварного шва, зони термічного впливу і основного металу. Мікроаналіз, виготовлення зразків. Методика проведення випробування. Мікроаналіз, його призначення, виготовлення зразків (мікрошліфів).

Методика проведення випробування. Оцінка якості зварного з’єднання і характерні види виявлених дефектів.

Лабораторно-практична робота:

1. Зняття остаточних напружень відпусканням.

# ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“ М а т е р і а л о з н а в с т в о”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Випробування металів | 1 |  |
| 2. | Чорні і кольорові метали та їх сплави | 2 |  |
| 3. | Корозія металів та їх сплавів | 2 |  |
| Всього годин : | 5 |  |

Тема  1. Випробування металів

Фізичні методи аналізу металів та сплавів. Металографія зварних швів.

Тема  2. Чорні і кольорові метали та їх сплави

Сплави з високим електричним опором: ніхром, константан, нікелін, фехраль; сфери їх застосування, марки, позначення за Державним стандартом.

Поняття про поверхневе загартування сталі: СВЧ, газоплазмове нагрівання, термічну обробку з використанням холоду, термічну обробку легованих сталей, ізотермічне загартування.

Підвищення поверхневої твердості дифузійною металізацією, гальванопокриттями.

Тема 3. Корозія металів та їх сплавів

Види корозії і фактори, які викликають її.

Дія різних середовищ на метали та сплави. Вплив чистоти поверхні на стійкість проти корозії.

Захист поверхонь металів від корозії. Способи та застосування покриття поверхнм металів іншими металами

Неметалеві покриття, захисні плівки, поверхневе закалювання, азотування та інше.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

### "Охорона праці”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього годин : | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві, і побутові. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні відомості про потенціал небезпек.

Основні шкідливі і небезпечні виробничі чинники під час роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах та їх характеристика (виробничий пил, вміст аерозолей, випромінювання зварювальної дуги в оптичному діапазоні (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне випромінювання), ультразвук, шум, небезпечний рівень напруження в електричному ланцюзі, фізичні, нервово-психічні  перевантаження), та їх вплив на організм людини.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (самостійне оформлення наряд-допуску на роботи з підвищеною небезпекою).

Умови допуску до самостійної роботи електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійний добір, медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань  охорони праці).

Зони небезпеки та їх огородження. Засоби захисту: об’єктивні, суб’єктивні, огороджуючи пристрої (стаціонарні, відкидні, знімні, переносні).

Світлова та звукова сигналізації (аварійні, інформаційні, запобіжні).

Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки (заборонні, попереджувальні, приписувальні, вказівні знаки).

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (засоби колективного та індивідуального захисту). Спецодяг, спецвзуття та індивідуальні засоби захисту електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, вимоги до них; правила користування.

Мікроклімат виробничих приміщень: робоча зона, робоче місце електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах; оптимальні мікрокліматичні умови.

Основні види виробничого травматизму електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (ураження електричним струмом, травми очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження).

Вимоги до організації робочого місця електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах (зварювальні пости: стаціонарні, пересувні). Правила догляду за обладнанням, устаткуванням та інструментом; їх безпечна експлуатація.

Ознайомлення з типовою інструкцією, щодо безпеки праці, умовами та прийомами безпечної роботи під час виконання електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (заходи безпеки при проведенні електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах: перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях).

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони у галузі.

Вимоги пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (дії зварника при виникненні пожежі на робочому місці). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією слюсаря -складальника.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го

року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

“Електротехніка з основами промислової електроніки”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Трансформатори | 3 |  |
| 2. | Електричні машини | 6 | 2 |
| 3. | Основи промислової електроніки | 5 |  |
| Всього годин: | 14 | 2 |

Тема 1. Трансформатори

Спеціальні трансформатори. Поняття про автотрансформатор, його вмикання в електричну мережу.

Зварювальні трансформатори, їх будова.

Вимірювальні трансформатори.

Тема 2. Електричні машини

Регулювання напруги в генераторах постійного струму з паралельним, послідовним і змішаним збудженням. Застосування генераторів постійного струму.

Електродвигуни постійного струму з незалежним, послідовним і змішаним збудженням. Пуск двигунів у хід, реверсування, регулювання частоти обертання. Застосування двигунів постійного струму в промисловості.

Лабораторно-практична робота:

1. Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження.

Тема 3. Основи промислової електроніки

Поняття про основні пристрої промислової електроніки: випрямлячі, згладжуючи фільтри, стабілізатори напруги, підсилювачі низької частоти, електромагнітні і електронні реле, фотореле.

Застосування цих пристроїв під час автоматичного керування, регулювання і контроль виробничих процесів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Читання креслень”

| № з/п | Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості нанесення розмірів | 3 |  |
| 2. | Поняття про схеми | 2 |  |
| Всього годин : | 5 |  |

Тема 1. Особливості нанесення розмірів

Особливості читання креслень деталей з поверхнями обертання, з лінійними поверхнями, з циліндричними поверхнями.

Особливості читання групових креслень складальних одиниць. Специфікація, нанесення розмірів і розрізів.

Тема 2. Поняття про схеми

Поняття про схеми. Класифікація схем за видами і типами. Правила читання схем.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія — 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація — 6 розряд

| № з/п | Р о з д і л. Т е м а | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| I. Виробниче навчання |  |
| 1.1. | Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки | 1 |
| 1.2. | Автоматичне і механізоване зварювання з застосуванням спеціальних пристроів, автоматичних маніпуляторів | 11 |
| 1.3 | Автоматичне і механізоване зварювання конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів | 12 |
| 1.4 | Механізоване зварювання будівельних технологічних конструкцій, конструкцій складної конфігурації | 12 |
|  | Всього годин : | 36 |
| II. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці | 8 |
| 2.2. | Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 56 |
|  | Всього годин : | 64 |
|  | Разом : | 100 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема  1.1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки

Вивчення інструкцій підприємства і цеху з правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних інструкцій електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6 розрядів.

Ознайомлення з виробничою (експлуатаційною) інструкцією, програмою виробничого навчання електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6 розряду, прикладами виконуваних робіт.

Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Тема 1.2. Автоматичне і механізоване зварювання з застосуванням спеціальних пристроів, автоматичних маніпуляторів

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Виконання робіт з автоматичного і механізованого зварювання з застосуванням плазмотрона,  відповідальних апаратів, вузлів конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів, титану і чавуну, на універсальних, багатодугових, багатоелектродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними та іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах).

Тема 1.3. Автоматичне і механізоване зварювання конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

Виконання операцій автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах і під флюсом  відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів із різних сталей, кольорових металів та сплавів.

Тема 1.4. Механізоване зварювання будівельних технологічних конструкцій, конструкцій  складної конфігурації

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи:

механізоване зварювання з застосуванням плазмотрона відповідальних будівельних технологічних конструкцій, що працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій  складної конфігурації під час накладання вертикальних і стельових швів.;

зварювання з застосуванням роботів і робототехнічних комплексів;

налагодження роботів на необхідний режим роботи і перевірка їх в роботі;

визначення якості шва за зовнішнім виглядом.

ІІ. ВИРОБНИЧА  ПРАКТИКА

Тема  2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці	Інструктаж з охорони праці в цехах підприємства.

Ознайомлення з підприємством, основними і допоміжними цехами.

Ознайомлення з технологічними процесами, устаткуванням, продукцією.

Тема 2.2 Самостійне виконання робіт електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду

Самостійне виконання комплексу робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду, з виконанням встановлених норм виробітку, дотриманням технічних умов та вимог правил охорони праці.

Освоєння кращих прийомів і методів праці.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожниж навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в уствновленому порядку.

##### Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7212 Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

(код, назва професії)

Кваліфікація_______ 6 розряд________________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

        - Конструкцію різних електрозварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів і машин.

        - Електричні і кінематичні схеми складних автоматів, плазмотронів і машин, причини їх найбільш імовірних несправностей, способи їх усунення.

        - Контроль, способи і методи випробування зварних з’єднань відповідальних конструкцій.

        - Принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними комплексами.

        - Різновиди сплавів, їх зварювальні і механічні властивості.

        - Види корозії і фактори, які викликають її; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці.

        - Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту.

##### ВМІЄ:

##### Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних апаратів, вузлів,  конструкцій і трубопроводів з різних  сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, в тому числі титанових, на універсальних багато дугових і багато електродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями.

##### Виконувати механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині.

##### Зварювати експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварюваністю.

##### Зварювати особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

##### Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

##### Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

##### Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням,  машинами та механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 30 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Напівавтомат для дугового зварювання під шаром флюсу |  | 4 |  |
| 2. | Напівавтомат для дугового зварювання в захисних газах |  | 8 |  |
| 3. | Зварювальний автомат для електрошлакового зварювання |  | 1 |  |
| 4. | Зварювальний самохідний автомат тракторного типу |  | 2 |  |
| 5. | Підвісний самохідний зварювальний автомат |  | 2 |  |
| 6. | Зварювальна головка |  | 1 |  |
| 7. | Установка для плазмового зварювання |  | 1 |  |
| 8. | Установка дугового зварювання неплавким електродом в середовищі інертних газів |  | 3 |  |
| 9. | Випрямляч зварювальний універсальний і спеціалізований |  | 3 |  |
| 10. | Шліфувально-обдирочний верстат |  | 1 |  |
| 11. | Металографічний мікроскоп |  | 1 |  |
| 12. | Ультразвуковий дефектоскоп |  | 1 |  |
| 13. | Балони сталеві середнього об’єму для газів (вуглекислого) |  | 8 |  |
| 14. | Балони сталеві (аргон) |  | 3 |  |
| 15. | Візок для балонів |  | 1 |  |
| 16. | Редуктор для вуглекислого газу з витратоміром і підігрівачем |  | 8 |  |
| 17. | Редуктор рамповий |  | 1 |  |
| 18. | Змішувач газів універсальний |  | 3 |  |
| 19. | Електропіч опору лабораторна для сушки флюсу |  | 1 |  |
| 20. | Обмежувач напруги не робочого ходу |  | 15 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Машина пневматична ручна шліфувальна |  | 2 |  |
| 2. | Засоби захисту зварника: щиток окуляри світлофільтри | 15 15 15 |  |  |
| 3. | Кромкоріз |  | 1 |  |
| 4. | Молоток рубильний пневматичний з віброзахистом |  | 5 |  |
| 5. | Щітка пневматична ручна кутова |  | 2 |  |
| 6. | Шаблони контролю зварних швів (набір) | 15 |  |  |
| 7. | Лупа оптична (збільшення до 10 разів) | 15 |  |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1. | Витяжна установка |  | 1 |  |
| 2. 3. | Приточна установка Обмежувач напруги не робочого ходу. |  | 1 |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1. | Стіл зварника неповоротний | 15 | 1 |  |
| 2. | Стілець гвинтовий | 15 | 1 |  |
| 3. | Шкаф металевий для зберігання інструмента та учбових робіт |  | 1 |  |
| 4. | Стелажі для заготовок та виконаних робіт |  | 2 |  |
| 5. | Ящик секційний металевий для зберігання флюсів різних марок |  | 3 |  |
| 6. | Щітка металева для зачистки зварних швів | 15 |  |  |
| 7 | Коврик діелектричний гумовий | 15 |  |  |
| 8 | Аптечка першої медичної допомоги |  | 2 |  |
| 9 | Вогнегасник |  | 2 |  |
| 10 | Ящик з піском |  | 1 |  |

ЗМІСТ

| № з/п | Назва документа | Номери сторінок |
| --- | --- | --- |
|  | Титул державного стандарту „Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 2,3,4,5,6 розрядів |  |
|  | Аркуш погодження |  |
|  | Авторський колектив |  |
|  | Загальні положення |  |
|  | Титул державного стандарту „Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 2 розряду |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ |  |
|  | Типовий навчальний план (2 розряд) |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні технології” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Правила дорожнього руху” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Допуски і технічні вимірювання” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Електротехніка” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Читання креслень” |  |
|  | Типова навчальна програма “З виробничого навчання” |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Титул державного стандарту „Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 3 розряду |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ |  |
|  | Типовий навчальний план (3 розряд) |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи правових знань” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні технології” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “ Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання ” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Електротехніка” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Читання креслень” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Виробниче навчання” |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Титул державного стандарту „Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 4 розряду |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ |  |
|  | Типовий навчальний план (4 розряд) |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи правових знань” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні технології” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “ Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання ” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Електротехніка” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Читання креслень” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Виробниче навчання” |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Титул державного стандарту „Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 5 розряду |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ |  |
|  | Типовий навчальний план (5 розряд) |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи правових знань” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні технології” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “ Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання ” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Читання креслень” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Виробниче навчання” |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Титул державного стандарту „Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах” 6 розряду |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ |  |
|  | Типовий навчальний план (6 розряд) |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи правових знань” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні технології” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “ Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання ” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Читання креслень” |  |
|  | Типова навчальна програма з предмета “Виробниче навчання” |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |