Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.24.20 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія:	Електрозварник труб на стані

## Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від « 29 » грудня 2016 р.  № 1687

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.28.00 - 2016

(позначення стандарту)

Професія:	Електрозварник труб на стані

Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

###### Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Електрозварник труб на стані  2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії  їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від  23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

титульні сторінки;

загальні положення;

освітньо-кваліфікаційні  характеристики (далі – ОКХ) випускника за відповідними рівнями кваліфікації;

типовий навчальний план професійної підготовки;

типові програми базового блоку та навчальних модулів;

вимоги до результатів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації підготовки, підвищення кваліфікації або перепідготовки на виробництві за робітничими професіями термін професійного навчання, на підставі вхідного контролю, може бути скорочений до 50%.

Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється професійно-технічним навчальним закладом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника містять вимоги до знань, умінь та навичок та складені на основі:

Випуску 40 «Чорна металургія»  Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 18 січня 2002 року № 28;

досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі;

потреб роботодавців.

У освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускника враховані положення професійного стандарту «Електрозварник труб на стані» відносно вимог до знань, умінь і навичок випускників професійно-технічних навчальних закладів, визначених роботодавцями, і які слугують основою для формування кваліфікацій у співвідношенні з рівнями національної рамки кваліфікацій.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника охоплює сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей (компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості).

Типовий навчальний план професійної підготовки включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, резерв часу, консультації, державну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння кваліфікацією відповідного рівня,  розподіл годин між базовим блоком та навчальними модулями (навчальний модуль – логічно завершена складова ДСПТО, що містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення загальних, професійних компетентностей, та належить до певного рівня кваліфікації).

Перелік навчальних предметів визначається навчальним закладом спільно з роботодавцями.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин на тиждень, в залежності від віку.

Типові (робочі) навчальні програми визначають зміст та погодинний розподіл предметів, що забезпечують формування професійних і загальних компетентностей.

Професійні (професійні базові, професійні профільні) та загальні компетентності формуються в процесі загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Професійні базові компетентності (базові знання й уміння) визначаються професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з роботодавцями. Якщо навчання здійснюється неперервно на декілька кваліфікаційних розрядів, то базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів.

Типові (робочі) навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти.

Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками освітньої кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння кожним рівнем кваліфікації – проводиться кваліфікаційна атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування тощо) та практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи і визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».

Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній атестації.

У разі відсутності на підприємстві (виробництві) нижчих розрядів, професійна підготовка може проводитися на початковий розряд, наявний на підприємстві.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.

До самостійного виконання робіт під час практичного навчання учні, слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону України «Про охорону праці».

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та погоджуються з регіональними органами освіти.

Кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та проведення контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) з навчальних предметів, в тому числі шляхом тестування та професійно-практичної підготовки, тобто аналіз та оцінювання результатів навчання, що формують компетентність випускника.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови освоєння учнем, слухачем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої  кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010.

Переробна промисловість. Металургійне виробництво. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

Примітка

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044)248-91-16.

Відділ професійної освіти і тренінгів.

Базовий навчальний блок та професійні базові компетентності

| Код професійної базової компетентності | Найменування компетентності | Розряд |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БК.1 | Розуміння основ трудового законодавства | + | + |  |  |  |
| БК.2 | Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва | + | + |  |  |  |
| БК.3 | Знання діючої на підприємстві системи менеджменту якості в рамках своїх посадових обов'язків, вимог енергоменеджменту | + | + | + | + | + |
| БК.4 | Розуміння та засвоєння електротехніки з основами промислової електроніки | + | + | + |  |  |
| БК.5 | Знання основ бережливого виробництва | + | + | + | + | + |
| БК.6 | Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства | + | + |  |  |  |
| БК.7 | Засвоєння основ слюсарної справи, вміння читати та дотримуватись вимог технічного креслення | + | + |  |  |  |
| БК.8 | Розуміння, дотримання та виконання основних положень з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, виробничої санітарії, систем сигналізації та блокування, вміння безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти | + | + | + | + | + |
| БК.9 | Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварій та їхніх наслідків, та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | + | + | + | + | + |

Зміст професійних базових компетентностей

| Код компетентностей | Професійні базові компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| БК.1 | Розуміння основ трудового законодавства | - Знати: законодавчо-нормативні документи України, які регулюють трудові відносини в Україні; основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин |
| БК.2 | Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва | Знати: загальні основи суспільного виробництва; загальні основи економіки; основи формування собівартості продукції; фактори, що впливають на собівартість |
| БК.3 | Знання діючої на підприємстві системи менеджменту якості в рамках своїх посадових обов'язків, вимог енергоменеджменту | Знати: загальні положення Системи менеджменту, розробленої на основі вимог міжнародних стандартів; складові Системи менеджменту; цілі та політики підприємства; основи енергоменеджменту |
| БК.4 | Розуміння та засвоєння основ електротехніки з основами промислової електроніки | Знати: основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує; основні поняття про електротехнічні перетворювачі; призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв; види і методи електричних вимірювань; кінематичні схеми та принципові електричні схеми; поняття принципового електричного кола; види та принципи дії джерела зварювального струму; застосування постійного та змінного струму в зварювальних роботах; правила електробезпеки під час роботи та обслуговування в обсязі кваліфікаційної групи II Уміти: схематично зображати електричне коло; застосовувати джерела зварювального струму; раціонально та ефективно експлуатувати електрообладнання та електроінструмент |
| БК.5 | Знання основ бережливого виробництва | Знати: основи бережливого виробництва; правила поводження та догляду за основним та допоміжним обладнанням згідно з інструментами бережливого виробництва; основи організації робочого місця згідно з положенням бережливого виробництва Уміти: застосовувати інструменти бережливого виробництва на підприємстві; раціонально застосовувати робочий час; виконувати завдання в області підвищення продуктивності праці |
| БК.6 | Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства | Знати: основні відомості про метали і сплави; властивості металів; зварювальні матеріали Уміти: класифікувати метали і сплави; порівнювати фізичні властивості різних металів, їх значення для зварних з’єднань; класифікувати та застосовувати зварювальний дріт, флюс, газ при зварюванні |
| БК.7 | Засвоєння основ слюсарної справи, вміння читати та дотримуватись вимог технічного креслення | Знати: призначення і застосування основних слюсарних операцій, інструментів та пристроїв, що застосовуються; основи технічного креслення; призначення, види і застосування креслень у виробництві; способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення; поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення; складальне креслення, його призначення; поняття конструкторської та технологічної документації Уміти: користуватись інструментами та пристроями; приймати участь у ремонтних роботах; володіти способами графічного зображення деталей; читати зображення деталей, його послідовність; читати креслення механізмів та вузлів обладнання, що використовується; використовувати технологічну документацію |
| БК.8 | Розуміння, дотримання та виконання основних положень з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, виробничої санітарії, систем сигналізації та блокування, вміння безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти | Знати: вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища; вимоги інструкцій підприємства з охорони праці, та пожежної безпеки; вимоги до організації робочого місця; правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; знаки сигналізації; систему блокування; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; правила безпечного поводження з устаткуванням та механізмами; правила безпечного поводження з устаткуванням та механізмами Уміти: визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати за призначенням; застосовувати первинні засоби пожежогасіння; забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання робіт; користуватись системою сигналізації; безпечно експлуатувати обладнання; додержуватись норм, методів та прийомів безпечного ведення робіт; виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту |
| БК.9 | Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | Знати: план ліквідації аварійних ситуацій та їхніх наслідків; правила та засоби надання долікарської (першої) допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила звільнення потерпілих від дії струму, надання долікарської (першої) допомоги в разі ураження електричним струмом; основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній діяльності Уміти: ліквідовувати аварії та їхні наслідки; звільняти потерпілих від вражаючих факторів, надавати їм першу (долікарську) допомогу у разі нещасних випадків під час аварій; використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо) |

# Перелік навчальних модулів та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код навчального модуля | Код професійної профільної компетентності | Найменування компетентності та навчального модуля (або однакова назва для компетентності та модуля) |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 2.1 | Прийом і здача зміни |
|  | ЕТС – 2.1.1 | Прийом і здача зміни |
| ЕТС – 2.2 | Забезпечення технологічного процесу необхідними матеріалами |
|  | ЕТС – 2.2.2 | Забезпечення технологічного процесу зварювальними матеріалами |
| ЕТС – 2.3 | Участь у технологічному процесі виробництва прямошовних труб великого діаметру методом електрозварювання під шаром флюсу та труб зовнішнім діаметром до 1020 мм методом спірального зварювання під шаром флюсу |
|  | ЕТС – 2.3.1 | Участь у технологічному процесі зварювання труб під шаром флюсу |
| ЕТС – 2.4 | Участь у ремонті обладнання |
|  | ЕТС – 2.4.1 | Участь у дрібному ремонті устаткування |
| ЕТС – 3.1 | Участь у технологічному процесі виробництва труб малого та середнього діаметру методом контактного зварювання і труб зовнішнім діаметром 1020 мм і більше методом спірального зварювання під шаром флюсу |
|  | ЕТС – 3.1.1 | Участь у технологічному процесі зварювання труб методом контактного зварювання та спірального зварювання під шаром флюсу |
| ЕТС – 3.2 | Участь у технологічній перевалці обладнання |
|  | ЕТС – 3.2.1 | Участь у перевалці валків |
|  | ЕТС – 3.2.2 | Обслуговування та налагодження калібрувального стану та іншого устаткування |
| ЕТС – 4.1 | Передпускова підготовка стану до експлуатації |
|  | ЕТС – 4.1.1 | Перевірка настановних параметрів для заданого розміру труби |
| ЕТС – 4.2 | Ведення технологічного процесу виробництва труб великого діаметру під шаром флюсу, труб зовнішнім діаметром до 60 мм контактним зварюванням та аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації |
|  | ЕТС – 4.2.1 | Ведення технологічного процесу зварювання труб під шаром флюсу, контактним зварюванням та аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки |
| ЕТС – 4.3 | Участь у профілактичних заходах з обслуговування обладнання |
|  | ЕТС – 4.3.1 | Участь у поточному ремонті устаткування |
| ЕТС – 5.1 | Ведення технологічного процесу виробництва труб зовнішнім діаметром понад 60 мм контактним зварюванням, труб різного діаметру зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації |
|  | ЕТС – 5.1.1 | Ведення технологічного процесу зварювання труб контактним зварюванням, зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою |
|  | ЕТС – 5.1.2 | Налаштування опорних роликів зварювального апарату і кута нахилу трубної заготовки |
| ЕТС – 6.1 | Ведення технологічного процесу виробництва труб усіма видами зварювання |
|  | ЕТС – 6.1.1 | Самостійне ведення технологічного процесу виробництва труб усіма видами зварювання |
|  | ЕТС – 6.1.2 | Технологічне обслуговування зварювального апарату при поточній експлуатації |
| ЕТС – 6.2 | Технологічна перевалка обладнання |
|  | ЕТС – 6.2.1 | Здійснення заміни валків та технологічного інструменту |
| ЕТС – 6.3 | Проведення профілактичних заходів з обслуговування обладнання |
|  | ЕТС – 6.3.1 | Виконання поточного ремонту |

Загальні компетентності

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

Знання професійної лексики, та термінології.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

Здатність працювати в команді.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.24.20 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія:	Електрозварник труб на стані

## Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## Професія: Електрозварник труб на стані

## Кваліфікація: електрозварник труб на стані 2-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Бере участь у технологічному процесі виробництва прямошовних труб великого діаметра методом електрозварювання під шаром флюсу та труб зовнішнім діаметром до 1020 мм методом спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах. Стежить за роботою калібрувального стана та правильним калібруванням труб відповідно до технічних умов. Заправляє стрічку та замінює ножі у відрізному пристрої. Заправляє флюс у бункер і електродний дріт у касети. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується; бере участь у його ремонті.

Повинен знати: основи технологічного процесу виробництва труб методом електрозварювання; основи технології калібрування труб; принцип роботи устаткування, що обслуговується; сортамент зварюваних труб; технічні умови на калібрування труб; основи слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Приклади робіт

- Заправлення стрічки та заміна ножів у відрізному пристрої.

- Заправлення флюсу у бункер та електродного дроту у касети.

- Зняття показників  з вимірювальних приладів.

- Очищення від шлаку та підготовка до контролю зварного з’єднання.

- Очищення та підготовка зварювальної поверхні до зварювання.

- Встановлення необхідних режимів зварювання на заданий розмір.

- Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетент ності | Найменування компетентності | Завдання та обов'язки згідно з ДКХП, розряд 2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 2.1.1 | Прийом і здача зміни |  |
| ЕТС – 2.2.1 | Забезпечення технологічного процесу зварювальними матеріалами | Заправляє стрічку та замінює ножі у відрізному пристрої. Заправляє флюс у бункер і електродний дріт у касети |
| ЕТС – 2.3.1 | Участь у технологічному процесі зварювання труб під шаром флюсу | Бере участь у технологічному процесі виробництва прямошовних труб великого діаметра методом електрозварювання під шаром флюсу та труб зовнішнім діаметром до 1020 мм спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах. Стежить за роботою калібрувального стана та правильним калібруванням труб відповідно до технічних умов |
| ЕТС – 2.4.1 | Участь у дрібному ремонті устаткування | Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується; бере участь у його ремонті |

## 6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрозварник труб на стані 2-го розряду

## 6.1. При вступі на навчання

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.

6.2. Після закінчення навчання

Базова або неповна базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрозварник труб на стані 2-го розряду.

7. Професійні профільні (спеціальні) компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 2.1.1 | Прийом і здача зміни | Знати: будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації та конструктивні особливості механізмів та устаткування, що обслуговується; схеми розташування обладнання; місця розміщення блокувань; порядок прийому і здачі зміни Уміти: приймати, організовувати і здавати робоче місце; виявляти несправності обладнання; заповнювати журнали обліку / агрегатний журнал |
| ЕТС – 2.2.1 | Забезпечення технологічного процесу зварювальними матеріалами | Знати: тип зварювальних матеріалів, що застосовуються; вимоги до зварювальних матеріалів; місце отримання, зберігання і способи доставки зварювальних матеріалів Уміти: заправляти стрічку та замінювати ножі у відрізному пристрої; заправляти флюс у бункер і електродний дріт у касети; визначати відповідність зварювальних матеріалів до технічної документації |
| ЕТС – 2.3.1 | Участь у технологічному процесі зварювання труб під шаром флюсу | Знати: послідовність виконання технологічних операцій при веденні технологічного процесу виробництва прямошовних труб великого діаметра; нормативну та технологічну документацію обладнання; основи технологічного процесу виробництва труб методом електрозварювання; режими зварювання; сортамент зварюваних труб; принцип роботи системи стеження; основи технології калібрування труб; принцип роботи устаткування, що обслуговується; технічні умови на калібрування труб; порядок експлуатації та обслуговування устаткування стану Уміти: брати участь у технологічному процесі виробництва прямошовних труб великого діаметра методом електрозварювання під шаром флюсу та труб зовнішнім діаметром до 1020 мм спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах згідно з посадовими і технологічними інструкціями; користуватися контрольно-вимірювальними приладами; стежити за роботою калібрувального стана та правильним калібруванням труб відповідно до технічних умов |
| ЕТС – 2.4.1 | Участь у дрібному ремонті устаткування | Знати: конструкцію вузлів і механізмів стану зварювання; принципи роботи обладнання; правила і прийоми демонтажу та монтажу вузлів устаткування; наявність та місце знаходження запасних змінних технологічних інструментів і пристосувань; нормативну документацію з ремонту; регламент технічного огляду обладнання; основи слюсарної справи Уміти: виявляти та усувати дрібні несправності в роботі устаткування, що обслуговується під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації; визначати відхилення в роботі обладнання; брати участь в ремонті устаткування |

###### II. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електрозварник труб на стані

Кваліфікація: Електрозварник труб на стані 2-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 859  годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль ЕТС – 2.1 | Модуль ЕТС – 2.2 | Модуль ЕТС – 2.3 | Модуль ЕТС – 2.4 |
| 1 | Загальнопрофе сійна підготовка | 112 | 112 |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 128 |  | 16 | 36 | 48 | 28 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 596 | 64 | 112 | 124 | 148 | 148 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 843 | 176 | 128 | 160 | 196 | 176 |

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Зварювальний апарат для зварювання зовнішніх швів АД381 | - | 1 |
| 1.2 | 4-проволочна установка для зварювання зовнішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.3 | Система подачі флюсу для зварювання зовнішніх та внутрішніх швів | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Костюм від загальновиробничих забруднень | 1 | - |
| 2.2 | Чоботи з жорстким підноском | 1 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані зі спилка | 1 | - |
| 2.4 | Рукавиці з повним полімерним покриттям | 1 | - |
| 2.5 | Напівмаска ЗМ 6200 із запасним фільтром ЗМ 6035 | 1 | - |
| 2.6 | Каска захисна | 1 | - |
| 2.7 | Окуляри захисні | 1 | - |
| 2.8 | Протишумові вкладиші | 1 | - |
| 2.9 | Респіратор | 1 | - |
| 2.10 | Комбінезон для захисту від бризок і твердих частинок | 1 | - |
| 2.11 | Куртка та штани утеплені | 1 | - |
| 2.12 | Чоботи з високими берцями для захисту від знижених температур | 1 | - |
| 2.13 | Рукавиці з повним полімерним покриттям морозостійкі | 1 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Штангель-циркуль | 1 | 1 |
| 4.2 | Кутомір | 1 | 1 |
| 4.3 | Амперметр | 1 | 1 |
| 4.4 | Вольтметр; | 1 | 1 |
| 4.5 | Ключі рожкові, накидні | 1 | 1 |
| 5 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 5.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 5.2 | Екран | - | 1 |
| 6 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 7 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 8 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.24.20 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія:	Електрозварник труб на стані

## Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## Професія: Електрозварник труб на стані

## Кваліфікація: електрозварник труб на стані 3-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у технологічному процесі виробництва труб малого та середнього  діаметра методом контактного зварювання і труб зовнішнім діаметром 1020 мм і більше методом спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах. Обслуговує та налагоджує калібрувальний стан і летючі ножиці на заданий розмір. Обслуговує ультразвукові установки з очищення нержавіючих стрічок. Бере участь у перевалці валків. Випробовує якість зварного шва на сплющування.

Повинен знати: основи технологічного процесу виробництва труб методом контактного зварювання; будову трубоелектрозварювальних станів, іншого устаткування, що обслуговується; технічні умови на  зварювані труби; технологію калібрування труб; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 2-го розряду не менше 1 року.

- Приклади робіт

    - Налагодження калібрувального стану на заданий розмір.

    - Налагодження  летючих ножиць на заданий розмір.

    - Очищення нержавіючих стрічок.

    - Налаштування системи подачі електродного дроту.

- Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетент ності | Найменування компетентності | Завдання та обов'язки згідно з ДКХП, розряд 3 |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 3.1.1 | Участь у технологічному процесі зварювання труб методом контактного зварювання та спірального зварювання під шаром флюсу | Бере участь у технологічному процесі виробництва труб малого та середнього діаметра методом контактного зварювання і труб зовнішнім діаметром 1020 мм і більше методом спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах. Випробовує якість зварного шва на сплющування |
| ЕТС – 3.2.1 | Участь у перевалці валків | Бере участь у перевалці валків |
| ЕТС – 3.2.2 | Обслуговування та налагодження калібрувального стану та іншого устаткування | Обслуговує та налагоджує калібрувальний стан і летючі ножиці на заданий розмір. Обслуговує ультразвукові установки з очищення нержавіючих стрічок |

## 6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрозварник труб на стані 3-го розряду

## 6.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

6.2. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві за професією електрозварника труб на стані 2-го розряду і стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 2-го розряду не менше 1 року.

6.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрозварник труб на стані 3-го розряду.

7. Професійні профільні (спеціальні) компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 3.1.1 | Участь у технологічному процесі зварювання труб методом контактного зварювання та спірального зварювання під шаром флюсу | Знати: основи технологічного процесу та послідовність виконання технологічних операцій при виробництві труб методом контактного зварювання та спірального зварювання під шаром флюсу; будову та порядок експлуатації трубоелектрозварювальних станів, іншого устаткування, що обслуговується; технологію калібрування труб; технічні умови на зварювані труби Уміти: брати участь у технологічному процесі виробництва труб малого та середнього діаметра методом контактного зварювання і труб зовнішнім діаметром 1020 мм і більше методом спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах згідно з посадовими і технологічними інструкціями; випробовувати якість зварного шва на сплющування; контролювати і налаштовувати систему подачі електродного дроту |
| ЕТС – 3.2.1 | Участь у перевалці валків | Знати: порядок розбирання та складання стана зварювання; параметри налаштування клітей стану; місцерозташування запасних частин, слюсарного інструменту і пристосувань; способи стропування; слюсарну справу; порядок взаємодії з ремонтними службами Уміти: користуватися вантажозахоплювальними пристроями; брати участь у перевалці валків |
| ЕТС – 3.2.2 | Обслуговування та налагодження калібрувального стану та іншого устаткування | Знати: нормативну та технологічну документацію з обслуговування калібрувального стану; принципи роботи технологічного обладнання Уміти: обслуговувати та налагоджувати калібрувальний стан та летючі ножиці на заданий розмір; обслуговувати ультразвукові установки з очищення нержавіючих стрічок |

###### II. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електрозварник труб на стані

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 3-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 587 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль ЕТС – 3.1 | Модуль ЕТС – 3.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 88 | 88 |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 76 |  | 40 | 36 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 400 | 52 | 180 | 168 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |
| 5 | Консультації | 16 |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 571 | 140 | 220 | 204 |

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Зварювальний апарат для зварювання зовнішніх швів АД381 | - | 1 |
| 1.2 | 4-проволочна установка для зварювання зовнішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.3 | Система подачі флюсу для зварювання зовнішніх та внутрішніх швів | - | 1 |
| 1.4 | Машина контактна МСС(для стикування зварювального дроту) | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Костюм від загальновиробничих забруднень | 1 | - |
| 2.2 | Чоботи з жорстким підноском | 1 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані зі спилка | 1 | - |
| 2.4 | Рукавиці з повним полімерним покриттям | 1 | - |
| 2.5 | Напівмаска ЗМ 6200 із запасним фільтром ЗМ 6035 | 1 | - |
| 2.6 | Каска захисна | 1 | - |
| 2.7 | Окуляри захисні | 1 | - |
| 2.8 | Протишумові вкладиші | 1 | - |
| 2.9 | Респіратор | 1 | - |
| 2.10 | Комбінезон для захисту від бризок і твердих частинок | 1 | - |
| 2.11 | Куртка та штани утеплені | 1 | - |
| 2.12 | Чоботи з високими берцями для захисту від знижених температур | 1 | - |
| 2.13 | Рукавиці з повним полімерним покриттям морозостійкі | 1 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Штангель-циркуль | 1 | 1 |
| 4.2 | Кутомір | 1 | 1 |
| 4.3 | Строп СКП | 1 | 1 |
| 4.4 | Амперметр | 1 | 1 |
| 4.5 | Вольтметр; | 1 | 1 |
| 4.6 | Ключі рожкові, накидні | 1 | 1 |
| 4.7 | Прилад вимірювання величини подачі електродного дроту | 1 | 1 |
| 5 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 5.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 5.2 | Екран | - | 1 |
| 6 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 7 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 8 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.24.20 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія:	Електрозварник труб на стані

## Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## Професія: Електрозварник труб на стані

## Кваліфікація: електрозварник труб на стані 4-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва труб великого  діаметру електрозварюванням під шаром флюсу поздовжнім та спіральним швом, труб зовнішнім  діаметром  до 60 мм контактним зварюванням, труб із нержавіючих і легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки на трубоелектрозварювальних станах різних типів під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації. Обслуговує калібрувальний стан, розташований в лінії стана виробництва труб, зварюванням струмами високої або радіотехнічної частоти. Стежить за роботою формувального стана, обрізних пристроїв та інших механізмів, що встановлені в лінії трубоелектрозварювального стана, за показаннями приладів. Проводить передній кінець стрічки від стикозварювальної машини до зварювального вузла. Стежить за якістю, наявністю та рівномірним надходженням флюсу, зварного дроту, якістю шва та зварного з’єднання. Знежирює кромки стрічки, замінює хімікати газової системи. Бере участь у перевалці валків та налагодженні стана на заданий розмір труб, поточному ремонті устаткування, що обслуговується.

Повинен знати: технологічний процес виробництва труб методами контактного, аргонно-дугового та атомно-водневого зварювання; технологію формування труб; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації трубоелектрозварювального стана, що обслуговується; властивості металу під час зварювання труб; марки сталі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 3-го розряду не менше 1 року.

- Приклади робіт

      - Налаштування зварювальної установки в процесі зварювання труб відповідно до чинних нормативних документів.

      - Перевірка параметрів налаштування стану і при необхідності додаткове налаштування із залученням кваліфікованого фахівця.

      - Позиціонування і подача трубної заготовки в зону зварювання.

      - Налаштування оптимального кута нахилу труби.

      - Підготовка заготовки до задачі на стан складального зварювання.

      - Перевірка настановних показників заданого діаметру труби, товщини стінки, довжини та інших параметрів і при необхідності додаткове коригування зварювальних режимів.

      - Регулювання зварювальної голівки (відведення і підведення).

      - Регулювання установки обтискових балок за допомогою пульта.

      - За допомогою пристрою для стеження спостерігання за положенням електроду щодо стику зварюваних кромок і коригування електрода.

      - Встановлення зварювальної кліті на стані.

      - Налагодження калібру зварювальної кліті на необхідний типорозмір труби.

      - Стиковка зварювального дроту при заміні катушок.

      - Налаштування флюсової гірки на станах зварювання робочих швів.

- Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетент ності | Найменування компетентності | Завдання та обов'язки згідно з ДКХП, розряд 4 |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 4.1.1 | Перевірка настановних параметрів для заданого розміру труби |  |
| ЕТС – 4.2.1 | Ведення технологічного процесу зварювання труб під шаром флюсу, контактним зварюванням та аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки | Веде технологічний процес виробництва труб великого діаметру електрозварюванням під шаром флюсу поздовжнім та спіральним швом, труб зовнішнім діаметром до 60 мм контактним зварюванням , труб із нержавіючих і легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки на трубоелектрозварювальних станах різних типів під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації. Проводить передній кінець стрічки від стикозварювальної машини до зварювального вузла. Стежить за роботою формувального стана, обрізних пристроїв та інших механізмів, що встановлені в лінії трубоелектрозварювального стана, за показаннями приладів. Стежить за якістю, наявністю та рівномірним надходженням флюсу, зварного дроту, якістю шва та зварного з’єднання. Знежирює кромки стрічки, замінює хімікати газової системи. Бере участь у перевалці валків та налагодженні стана на заданий розмір труб. Обслуговує калібрувальний стан, розташований в лінії стана виробництва труб |
| ЕТС – 4.3.1 | Участь у поточному ремонті устаткування | Бере участь у поточному ремонті устаткування, що обслуговується |

## 6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрозварник труб на стані 4-го розряду

## 6.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

6.2. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрозварник труб на стані 3-го розряду. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 3-го розряду не менше 1 року.

6.3.  Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрозварник труб на стані 4-го розряду.

7. Професійні профільні (спеціальні) компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 4.1.1 | Перевірка настановних параметрів для заданого розміру труби | Знати: змінне виробниче завдання; режими зварювання для заданого сортаменту; настановні параметри для устаткування зварювального стана; пристрій і механізм роботи вузлів і агрегатів зварювального стана; принцип роботи і налаштування системи рециркуляції флюсу (подавання захисного газу); розташування та налаштування системи вентиляції; принцип роботи і налаштування системи подачі зварювального дроту; порядок пробного включення обладнання; вимірювальні та перевірні інструменти Уміти: встановлювати необхідні режими зварювання; налаштовувати устаткування зварювального стана; виконувати пробне включення; визначати працездатність зварювального апарату; візуально визначати цілісність вузлів зварювальних, формувальних і калібрувальних клітей |
| ЕТС – 4.2.1 | Ведення технологічного процесу зварювання труб під шаром флюсу, контактним зварюванням та аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки | Знати: технологічний процес та послідовність виконання технологічних операцій при веденні технологічного процесу зварювання труб під шаром флюсу, контактним зварюванням та аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки згідно з технологічною документацією; способи і методи вимірів геометричних параметрів штрипса / оброблення трубної заготовки і зварного шва; властивості металу під час зварювання труб; марки сталі; технологію формування труб; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації трубоелектрозварювального та формувального станів, що обслуговуються; порядок дій при виявленні невідповідності геометричних параметрів штрипса / заготовки і зварного шва, а також у роботі технологічного обладнання; порядок роботи газової системи Уміти: позиціонувати трубну заготовку; вести технологічний процес виробництва труб великого діаметра електрозварюванням під шаром флюсу поздовжнім та спіральним швом, труб зовнішнім діаметром до 60 мм контактним зварюванням , труб із нержавіючих і легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки на трубоелектрозварювальних станах різних типів під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації; проводити передній кінець стрічки від стикозварювальної машини до зварювального вузла; стежити за роботою зварювального та формувального станів, обрізних пристроїв та інших механізмів, що встановлені в лінії трубоелектрозварювального стана; стежити за показаннями приладів; стежити за якістю, наявністю та рівномірним надходженням флюсу, зварного дроту, якістю шва та зварного з’єднання; знежирювати кромки стрічки; замінювати хімікати газової системи; визначати відповідність геометричних параметрів штрипса / заготовки / труби і якості зварного шва; управляти механізмами зварювального апарату; брати участь у перевалці валків та налагодженні стана на заданий розмір труб; налаштовувати оправку стану; контролювати і налаштовувати систему рециркуляції флюсу (подавання захисного газу); контролювати і налаштовувати систему витяжної вентиляції; користуватися електронною системою обліку технологічних даних |
| ЕТС – 4.3.1 | Участь у поточному ремонті устаткування | Знати: конструкцію, будову, принципи роботи обладнання зварювального стану; регламент технічного огляду обладнання; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і механізмів. порядок налаштування стана; порядок взаємодії технологічного та ремонтного персоналу Уміти: проводити ревізію вузлів і механізмів стану; брати участь у поточному ремонті устаткування, що обслуговується; проводити технічне обслуговування основних вузлів і механізмів зварювального стану візуально визначати цілісність вузлів зварювальних, формувальних і калібрувальних клітей; обслуговувати калібрувальний стан, розташований в лінії стана виробництва труб; користуватися слюсарним інструментом, вантажозахоплювальними пристроями |

###### II. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електрозварник труб на стані

Кваліфікація: Електрозварник труб на стані 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 415 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль ЕТС – 4.1 | Модуль ЕТС – 4.2 | Модуль ЕТС – 4.3 |
| 1 | Загальнопрофе сійна підготовка | 56 | 56 |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 56 |  | 8 | 24 | 24 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 280 | 32 | 80 | 84 | 84 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 16 |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 399 | 88 | 88 | 108 | 108 |

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Зварювальний апарат для зварювання внутрішніх швів АД281 | - | 1 |
| 1.2 | Зварювальний апарат для зварювання зовнішніх швів АД381 | - | 1 |
| 1.3 | 4-проволочна установка для зварювання внутрішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.4 | 4-проволочна установка для зварювання зовнішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.5 | Система подачі флюсу для зварювання зовнішніх та внутрішніх швів | - | 1 |
| 1.6 | Машина контактна МСС(для стикування зварювального дроту) | - | 1 |
| 1.7 | Складально-зварювальний стан у середовищі СО2 | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Костюм від загальновиробничих забруднень | 1 | - |
| 2.2 | Чоботи з жорстким підноском | 1 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані зі спилка | 1 | - |
| 2.4 | Рукавиці з повним полімерним покриттям | 1 | - |
| 2.5 | Напівмаска ЗМ 6200 із запасним фільтром ЗМ 6035 | 1 | - |
| 2.6 | Каска захисна | 1 | - |
| 2.7 | Окуляри захисні | 1 | - |
| 2.8 | Протишумові вкладиші | 1 | - |
| 2.9 | Респіратор | 1 | - |
| 2.10 | Комбінезон для захисту від бризок і твердих частинок | 1 | - |
| 2.11 | Куртка та штани утеплені | 1 | - |
| 2.12 | Чоботи з високими берцями для захисту від знижених температур | 1 | - |
| 2.13 | Рукавиці з повним полімерним покриттям морозостійкі | 1 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Штангель-циркуль | 1 | 1 |
| 4.2 | Кутомір | 1 | 1 |
| 4.3 | Строп СКП | 1 | 1 |
| 4.4 | Амперметр | 1 | 1 |
| 4.5 | Вольтметр; | 1 | 1 |
| 4.6 | Ключі рожкові, накидні | 1 | 1 |
| 4.7 | Прилад вимірювання швидкості зварювання (спідометр) | 1 | 1 |
| 4.8 | Прилад вимірювання величини подачі електродного дроту | 1 | 1 |
| 5 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 5.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 5.2 | Екран | - | 1 |
| 6 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 7 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 8 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.24.20 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія:	Електрозварник труб на стані

## Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 5-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## Професія: Електрозварник труб на стані

## Кваліфікація: електрозварник труб на стані 5-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва труб зовнішнім  діаметром понад 60мм  контактним зварюванням, труб різного  діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих та легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварювання з підігріванням і термообробкою в потоці трубоелектрозварювального стана, труб зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальній машині в лінії безперервного стана під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації. Формує трубну заготовку на станах спірального зварювання з формуванням апаратом типу «Равлик» з накладанням технологічного шва. Виконує роботи на другій головці станів спірального зварювання труб, на формувальному стані позавчасного автоматичного зварювання трубної заготовки та труб відповідального призначення під шаром флюсу. Стежить за роботою формувального стана. Регулює пристрої, що направляють стрічку в формувальні валки. Бере участь в підборі режимів зварювання, перевалці та налагоджуванні стана. Замінює різці та феритові штанги.

Повинен знати: технологічний процес виробництва труб зварюванням тертям, струмами високої або радіотехнічної частоти; причини браку та способи їх усунення; підбір індукторів, штанг, газового підпора; способи налагодження станів, трубовідрізних засобів; вимоги державних стандартів до труб, що випускаються.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 4-го розряду не менше 1 року.

- Приклади робіт

- Перевалка валків і налаштування клітей стану.

- Налаштування геометричних параметрів труби.

- Регулювання та налаштування приладів, що направляють стрічку в формувальні валки.

- Налаштування опорних роликів зварювального апарату і кута нахилу трубної заготовки.

- Заміна різців та феритових штанг.

- Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетент ності | Найменування компетентності | Завдання та обов'язки згідно з ДКХП, розряд 5 |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 5.1.1 | Ведення технологічного процесу зварювання труб контактним зварюванням, зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою | Веде технологічний процес виробництва труб зовнішнім діаметром понад 60мм контактним зварюванням, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих та легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою в потоці трубоелектрозварювального стана, труб зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальній машині в лінії безперервного стана під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації. Формує трубну заготовку на станах спірального зварювання з формуванням апаратом типу «Равлик» з накладанням технологічного шва. Виконує роботи на другій головці станів спірального зварювання труб, на формувальному стані позавчасного автоматичного зварювання трубної заготовки та труб відповідального призначення під шаром флюсу. Стежить за роботою формувального стана |
| ЕТС – 5.1.2 | Налаштування опорних роликів зварювального апарату і кута нахилу трубної заготовки | Бере участь в підборі режимів зварювання, перевалці та налагодженні стана. Регулює пристрої, що направляють стрічку в формувальні валки. Замінює різці та феритові штанги |

## 6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрозварник труб на стані 5-го розряду

## 6.1. При підвищенні кваліфікації

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 4-го розряду не менше 1 року.

6.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрозварник труб на стані 5-го розряду.

7. Професійні профільні (спеціальні) компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 5.1.1 | Ведення технологічного процесу зварювання труб контактним зварюванням, зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, аргонно-дуговим і атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою | Знати: послідовність виконання технологічних операцій при веденні технологічного процесу; технологічний процес виробництва труб зовнішнім діаметром понад 60мм контактним зварюванням, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих та легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою в потоці трубоелектрозварювального стана, труб зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальній машині в лінії безперервного стану; причини браку та способи їх усунення; вимоги державних стандартів до труб, що випускаються Уміти: вести технологічний процес виробництва труб зовнішнім діаметром понад 60мм контактним зварюванням, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих та легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою в потоці трубоелектрозварювального стана, труб зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальній машині в лінії безперервного стана під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації; вести технологічний процес згідно з посадовими і технологічними інструкціями; формувати трубну заготовку на станах спірального зварювання з формуванням апаратом типу «Равлик» з накладанням технологічного шва; виконувати роботи на другій головці станів спірального зварювання труб, на формувальному стані позавчасного автоматичного зварювання трубної заготовки та труб відповідального призначення під шаром флюсу; усувати відхилення від заданих технологічних параметрів; контролювати відповідність електронної відмітки оброблення кромок трубної заготовки і здійснювати налаштування і перевірку співвісності зварювальних електродів відносно центру оброблення; контролювати стан устаткування стану зварювання, своєчасно виявляти, попереджати і усувати недоліки в роботі устаткування; стежити за роботою формувального стану |
| ЕТС – 5.1.2 | Налаштування опорних роликів зварювального апарату і кута нахилу трубної заготовки | Знати: порядок налаштування опорних роликів зварювального апарату і кута нахилу трубної заготовки; підбір індукторів, штанг, газового підпора; способи налагодження станів, трубовідрізних засобів; будову обладнання зварювального стана; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і механізмів Уміти: налаштовувати опорні ролики зварювального апарату і кут нахилу трубної заготовки; брати участь в підборі режимів зварювання, перевалці та налагодженні стана; регулювати пристрої, що направляють стрічку в формувальні валки; виконувати ремонтні роботи; проводити технічне обслуговування основних вузлів і механізмів зварювального стану; замінювати різці та феритові штанги |

###### II. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електрозварник труб на стані

Кваліфікація: Електрозварник труб на стані 5-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 363 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль ЕТС – 5.1 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 40 | 40 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 56 |  | 56 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 244 | 32 | 212 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |
| 5 | Консультації | 16 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 347 | 72 | 268 |

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Зварювальний апарат для зварювання внутрішніх швів АД281 | - | 1 |
| 1.2 | Зварювальний апарат для зварювання зовнішніх швів АД381 | - | 1 |
| 1.3 | 4-проволочна установка для зварювання внутрішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.4 | 4-проволочна установка для зварювання зовнішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.5 | Система подачі флюсу для зварювання зовнішніх та внутрішніх швів | - | 1 |
| 1.6 | Машина контактна МСС(для стикування зварювального дроту) | - | 1 |
| 1.7 | Складально-зварювальний стан у середовищі СО2 | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Костюм від загальновиробничих забруднень | 1 | - |
| 2.2 | Чоботи з жорстким підноском | 1 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані зі спилка | 1 | - |
| 2.4 | Рукавиці з повним полімерним покриттям | 1 | - |
| 2.5 | Напівмаска ЗМ 6200 із запасним фільтром ЗМ 6035 | 1 | - |
| 2.6 | Каска захисна | 1 | - |
| 2.7 | Окуляри захисні | 1 | - |
| 2.8 | Протишумові вкладиші | 1 | - |
| 2.9 | Респіратор | 1 | - |
| 2.10 | Комбінезон для захисту від бризок і твердих частинок | 1 | - |
| 2.11 | Куртка та штани утеплені | 1 | - |
| 2.12 | Чоботи з високими берцями для захисту від знижених температур | 1 | - |
| 2.13 | Рукавиці з повним полімерним покриттям морозостійкі | 1 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Штангель-циркуль | 1 | 1 |
| 4.2 | Кутомір | 1 | 1 |
| 4.3 | Строп СКП | 1 | 1 |
| 4.4 | Амперметр | 1 | 1 |
| 4.5 | Вольтметр; | 1 | 1 |
| 4.6 | Ключі рожкові, накидні | 1 | 1 |
| 4.7 | Прилад вимірювання швидкості зварювання (спідометр) | 1 | 1 |
| 4.8 | Прилад вимірювання величини подачі електродного дроту | 1 | 1 |
| 5 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 5.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 5.2 | Екран | - | 1 |
| 6 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 7 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 8 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.C.24.20 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія:	Електрозварник труб на стані

## Код: 7212

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 6-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## Професія: Електрозварник труб на стані

## Кваліфікація: електрозварник труб на стані 6-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва труб великого  діаметра електрозварюванням під шаром флюсу спіральним і поздовжнім швами, труб малого та середнього  діаметрів методом контактного зварювання, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих і легованих марок сталі методом аргонно-дуговим та атомно-водневим зварювання на трубоелектрозварювальних станах різних типів. Виробляє труби зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальних машинах в лінії безперервного стана. Стежить за роботою механізмів зварного вузла. Замінює феритне осердя та індуктор. Заготовляє та установлює різці для видалення грату та проточування кілець. Налагоджує зварний вузол на заданий розмір труб.  Контролює якість зварного шва, флюсу та електродного дроту, замінює та проточує електродні кільця, замінює електроди зварювальних головок. Налагоджує газову систему. Замінює валки та технологічний інструмент. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

Повинен знати: технологічний процес виробництва труб усіма видами зварювання; режим зварювання; конструктивні особливості трубоелектрозварювальних станів різних типів, зварювальних головок, засобів ручного та автоматичного керування; вимоги до комплектів валкового інструменту стана.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 5-го розряду не менше 1 року.

- Приклади робіт

- Налагодження зварювального вузла на заданий розмір труб.

- Контроль технологічного режиму зварювання за показниками приладів.

- Регулювання необхідних параметрів зварювального обладнання за допомогою пульта управління.

- Контроль зазору між зварюваними кромками із записом до журналу.

- Зварювання технологічного шва зварювальним автоматом в середовищі захисного газу.

- Контроль роботи системи реєстрації показників основних технологічних параметрів.

- Перевалка і налаштування осі прокату клітей стану.

- Налаштування фериту і індуктора.

- Налаштування діаграми завантаження приводів стану.

- Контроль геометричних параметрів труби.

- Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Завдання та обов'язки згідно з ДКХП, розряд 6 |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 6.1.1 | Самостійне ведення технологічного процесу виробництва труб усіма видами зварювання | Веде технологічний процес виробництва труб великого діаметра електрозварюванням під шаром флюсу спіральним і поздовжнім швами, труб малого та середнього діаметрів методом контактного зварювання, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих і легованих марок сталі методом аргонно-дугового та атомно-водневого зварювання на трубоелектрозварювальних станах різних типів. Виробляє труби зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальних машинах в лінії безперервного стана. Стежить за роботою механізмів зварювального вузла. Контролює якість зварного шва, флюсу та електродного дроту |
| ЕТС – 6.1.2 | Технологічне обслуговування зварювального апарату при поточній експлуатації | Заготовляє та установлює різці для видалення грату та проточування кілець. Налагоджує зварювальний вузол на заданий розмір труб. Замінює та проточує електродні кільця, замінює електроди зварювальних головок. Налагоджує газову систему |
| ЕТС – 6.2.1 | Здійснення заміни валків та технологічного інструменту | Замінює феритне осердя та індуктор. Замінює валки та технологічний інструмент |
| ЕТС – 6.3.1 | Виконання поточного ремонту | Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується |

## 6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрозварник труб на стані 6-го розряду

## 6.1. При підвищенні кваліфікації

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 5-го розряду не менше 1 року.

6.2. Після закінчення навчання

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник) та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрозварник труб на стані 6-го розряду.

7. Професійні профільні (спеціальні) компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕТС – 6.1.1 | Самостійне ведення технологічного процесу виробництва труб усіма видами зварювання | Знати: технологічний процес виробництва труб усіма видами зварювання; оптимальні режими зварювання для заданого сортаменту; конструктивні особливості трубоелектрозварювальних станів різних типів, зварювальних головок, засобів ручного та автоматичного керування; порядок нанесення маркування Уміти: вести технологічний процес виробництва труб великого діаметра електрозварюванням під шаром флюсу спіральним і поздовжнім швами, труб малого та середнього діаметрів методом контактного зварювання, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих і легованих марок сталі методом аргонно-дугового та атомно-водневого зварювання на трубоелектрозварювальних станах різних типів згідно з посадовими і технологічними інструкціями; застосовувати заходи по усуненню відхилень від заданих технологічних параметрів; користуватися контрольно-вимірювальними інструментами; виробляти труби зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальних машинах в лінії безперервного стана. контролювати якість зварного шва, флюсу та електродного дроту; контролювати і налаштовувати системи рециркуляції флюсу , подавання захисного газу; стежити за роботою механізмів зварювального вузла; усувати відхилення від заданих технологічних параметрів; наносити маркування і особисте клеймо зварника на трубну заготовку |
| ЕТС – 6.1.2 | Технологічне обслуговування зварювального апарату при поточній експлуатації | Знати: змінне виробниче завдання; порядок експлуатації та обслуговування устаткування стану; конструктивні особливості трубоелектрозварювальних станів різних типів, зварювальних головок, засобів ручного та автоматичного керування; оптимальні параметри роботи джерел живлення; настановні параметри для устаткування зварювального стана; пристрій і механізм роботи вузлів і агрегатів зварювального стану Уміти: встановлювати оптимальні режими зварювання; встановлювати оптимальні параметри роботи джерел живлення; визначити працездатність зварювального апарату; управляти механізмами зварювального апарату; візуально визначати цілісність вузлів зварювальних, формувальних і калібрувальних клітей; заготовляти та установлювати різці для видалення грату та проточування кілець; налагоджувати зварювальний вузол на заданий розмір труб. здійснювати заміну та проточувати електродні кільця; здійснювати заміну електродів зварювальних головок; налагоджувати газову систему |
| ЕТС – 6.2.1 | Здійснення заміни валків та технологічного інструменту | Знати: вимоги до комплектів валкового інструменту стану; порядок розбирання та складання стана зварювання; параметри налаштування клітей і плит стана зварювання; місцерозташування запасних частин, слюсарного інструменту і пристосувань Уміти: налаштовувати зварювальний стан з застосуванням слюсарного і вимірювального інструменту; здійснювати заміну феритного осердя та індуктора; здійснювати заміну валків та технологічного інструменту |
| ЕТС – 6.3.1 | Виконання поточного ремонту | Знати: конструкцію, будову, принципи роботи обладнання зварювального стана; регламент технічного огляду обладнання Уміти: проводити ревізію та заміну вузлів і механізмів стану, ремонтні роботи; проводити технічне обслуговування основних вузлів і механізмів зварювального стану; виконувати поточний ремонт устаткування, що обслуговується |

###### II. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електрозварник труб на стані

Кваліфікація: електрозварник труб на стані 6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 295 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль ППММ – 6.1 | Модуль ППММ – 6.2 | Модуль ППММ – 6.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 32 | 32 |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 40 |  | 16 | 8 | 16 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 200 | 16 | 88 | 48 | 48 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 16 |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 279 | 48 | 104 | 56 | 64 |

Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Зварювальний апарат для зварювання внутрішніх швів АД281 | - | 1 |
| 1.2 | Зварювальний апарат для зварювання зовнішніх швів АД381 | - | 1 |
| 1.3 | 4-проволочна установка для зварювання внутрішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.4 | 4-проволочна установка для зварювання зовнішніх швів під шаром флюсу | - | 1 |
| 1.5 | Система подачі флюсу для зварювання зовнішніх та внутрішніх швів | - | 1 |
| 1.6 | Машина контактна МСС(для стикування зварювального дроту) | - | 1 |
| 1.7 | Складально-зварювальний стан у середовищі СО2 | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Костюм від загальновиробничих забруднень | 1 | - |
| 2.2 | Чоботи з жорстким підноском | 1 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані зі спилка | 1 | - |
| 2.4 | Рукавиці з повним полімерним покриттям | 1 | - |
| 2.5 | Напівмаска ЗМ 6200 із запасним фільтром ЗМ 6035 | 1 | - |
| 2.6 | Каска захисна | 1 | - |
| 2.7 | Окуляри захисні | 1 | - |
| 2.8 | Протишумові вкладиші | 1 | - |
| 2.9 | Респіратор | 1 | - |
| 2.10 | Комбінезон для захисту від бризок і твердих частинок | 1 | - |
| 2.11 | Куртка та штани утеплені | 1 | - |
| 2.12 | Чоботи з високими берцями для захисту від знижених температур | 1 | - |
| 2.13 | Рукавиці з повним полімерним покриттям морозостійкі | 1 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Штангель-циркуль | 1 | 1 |
| 4.2 | Кутомір | 1 | 1 |
| 4.3 | Строп СКП | 1 | 1 |
| 4.4 | Амперметр | 1 | 1 |
| 4.5 | Вольтметр; | 1 | 1 |
| 4.6 | Ключі рожкові, накидні | 1 | 1 |
| 4.7 | Прилад вимірювання швидкості зварювання (спідометр) | 1 | 1 |
| 4.8 | Прилад вимірювання величини подачі електродного дроту | 1 | 1 |
| 5 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 5.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 5.2 | Екран | - | 1 |
| 6 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 7 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 8 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Керівники проекту

Кучинський М.С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Мірошниченко К. Б. – заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Авторський колектив

Багмут О. М. – завідувач сектору прогнозування потреб у професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти  Міністерства освіти і науки України.

Савенко Є. І. – провідний менеджер з професійного навчання департаменту з навчання та розвитку дирекції з персоналу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Рибіна Н.В. – фахівець з розвитку персоналу ПРАТ «ХТЗ».

Погребняк Н.О. – інженер-технолог трубоелектрозварювального цеху 2 ПРАТ «ХТЗ».

Наукові консультанти

Паржницький В. В. – начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Котенжи В.Ю. – головний зварник ПРАТ «ХТЗ».

Рецензенти

Котенжи В.Ю. – головний зварник ПРАТ «ХТЗ».

Сєриков В.В. – старший майстер виробничої дільниці трубоелектрозварювального цеху 2 ПРАТ «ХТЗ».

Літературний редактор

Гузєєва О.В. – начальник бюро навчання та розвитку персоналу ПРАТ «ХТЗ».

Технічниий редактор

Гірюшта О.М. – професіонал з розвитку персоналу та навчання ПРАТ «ХТЗ».

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії

Електрозварник труб на стані надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,      Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044)248-91-16.

Відділ професійної освіти і тренінгів.